# Межгосударственный стандарт ГОСТ 10060.0-95
"Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования"
(утв. постановлением Минстроя РФ от 5 марта 1996 г. N 18-17)

# Concretes. Methods for the determinationfrost-resistance. General requirements

Дата введения 1 сентября 1996 г.

Взамен ГОСТ 10060-87 в части общих требований определения морозостойкости

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Определения

4. Общие положения

Приложение А. Форма журнала испытания бетона на морозостойкость

# 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тяжелые, мелкозернистые, легкие и плотные силикатные бетоны (далее - бетоны) и устанавливает базовые и ускоренные методы определения морозостойкости.

Методы применяют в соответствии с указаниями настоящего стандарта и ГОСТ 10060.1-95...ГОСТ 10060.4-95 при подборе состава и контроле качества бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений, предназначенных для эксплуатации в условиях совместного воздействия знакопеременных температур и водной среды.

При расхождении результатов определения морозостойкости по базовому и ускоренным методам испытания в качестве окончательных принимают результаты, полученные по базовым методам.

Структурно-механический метод предназначен для оценки морозостойкости бетона при подборе и корректировке его состава лабораториями предприятий стройиндустрии и не применяется для контроля морозостойкости.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.

ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия.

# 3. Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

3.1. Морозостойкость бетона - способность сохранять физико-механические свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании.

Морозостойкость бетона характеризуют соответствующей маркой по морозостойкости F.

3.2. Марка бетона по морозостойкости F - установленное нормами минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных по базовым методам, при которых сохраняются первоначальные физико-механические свойства в нормируемых пределах.

3.3. Цикл испытания - совокупность одного периода замораживания и оттаивания образцов.

3.4. Основные образцы - образцы, предназначенные для замораживания и оттаивания (испытания).

3.5. Контрольные образцы - образцы, предназначенные для определения прочности бетона на сжатие перед началом испытания основных образцов.

# 4. Общие положения

4.1. Настоящий стандарт устанавливает следующие методы определения морозостойкости:

базовые - первый (для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий) и второй (для бетонов дорожных и аэродромных покрытий);

ускоренные при многократном замораживании и оттаивании - второй и третий;

ускоренные при однократном замораживании - четвертый (дилатометрический) и пятый (структурно-механический).

4.2. Условия испытания для определения морозостойкости в зависимости от метода и вида бетона принимают по таблице 1.

Таблица 1

┌──────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│          │             Условия испытания            │                 │

│          ├───────────────┬──────────┬───────────────┤                 │

│  Номер   │Среда насыщения│  Среда,  │     Среда     │    Вид бетона   │

│  метода  │               │температу-│  оттаивания   │                 │

│          │               │ра замора-│               │                 │

│          │               │живания,  │               │                 │

│          │               │    °С    │               │                 │

├──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────────┤

│                             Базовые                                   │

├──────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┤

│Первый    │Вода           │Воздушная,│Вода           │Все виды бетонов,│

│          │               │минус     │               │кроме     бетонов│

│          │               │18 +-2    │               │дорожных и аэрод-│

│          │               │          │               │ромных покрытий  │

├──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Второй    │5%-ный   водный│То же     │5%-ный   водный│Бетоны дорожных и│

│          │раствор хлорис-│          │раствор хлорис-│аэродромных  пок-│

│          │того натрия    │          │того натрия    │рытий            │

├──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────────┤

│         Ускоренные при многократном замораживании и оттаивании        │

├──────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┤

│Второй    │5%-ный   водный│Воздушная,│5%-ный   водный│Все виды бетонов,│

│          │раствор хлорис-│минус     │раствор хлорис-│кроме     бетонов│

│          │того натрия    │18 +-2    │того натрия    │дорожных и аэрод-│

│          │               │          │               │ромных покрытий и│

│          │               │          │               │легких со средней│

│          │               │          │               │плотностью  менее│

│          │               │          │               │D1500            │

├──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Третий    │То же          │5%-ный    │То же          │Все виды бетонов,│

│          │               │водный    │               │кроме  легких  со│

│          │               │раствор   │               │средней  плотнос-│

│          │               │хлористого│               │тью менее D1500  │

│          │               │натрия,   │               │                 │

│          │               │минус     │               │                 │

│          │               │50 +-5    │               │                 │

├──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────────┤

│             Ускоренные при однократном замораживании                  │

├──────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┤

│Четвертый*│  Вода         │Керосин,  │      -        │Все виды бетонов,│

│          │               │минус     │               │кроме     бетонов│

│          │               │18 +-2    │               │дорожных и аэрод-│

│          │               │          │               │ромных покрытий  │

├──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Пятый     │      -"-      │Воздушная,│Воздушная      │То же            │

│          │               │минус     │               │                 │

│          │               │18 +-2    │               │                 │

├──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────────┤

│*  При  определении  морозостойкости  бетонов  дорожных  и  аэродромных│

│покрытий  четвертым  методом  следует  установить  корреляцию со вторым│

│базовым методом.                                                       │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.3. Морозостойкость бетона определяют в проектном возрасте (после итоговых испытаний), установленном в нормативно-технической и проектной документации, при достижении им прочности на сжатие, соответствующей его классу (прочности).

4.4. Средства измерения, оборудование и приспособления должны обеспечивать требования настоящего стандарта и должны быть поверены в установленном порядке государственными органами.

4.5. Бетонные образцы следует изготавливать в формах, соответствующих требованиям ГОСТ 22685.

4.6. Образцы изготавливают и испытывают сериями.

4.7. Пробы бетонной смеси отбирают по ГОСТ 10181.0, образцы изготавливают и хранят по ГОСТ 10180.

При изготовлении образцов размером 70 мм из бетонной смеси с наибольшей крупностью заполнителя до 40 мм удаляют (вручную или на сите с ячейками размером 20 мм) зерна заполнителя размером более 20 мм.

4.8. Количество и размер изготовляемых образцов бетона в зависимости от метода определения морозостойкости принимают по таблице 2.

Таблица 2

┌─────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐

│Метод определения│    Размер образца, мм     │ Количество образцов, шт.│

│морозостойкости  │                           ├─────────────┬───────────┤

│                 │                           │ контрольных │ основных  │

├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤

│Первый           │100х100х100 или 150х150х150│       6     │    12     │

├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤

│Второй           │100х100х100 или 150х150х150│       6     │    12     │

├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤

│Третий           │100х100х100 или 70х70х70   │       6     │     6     │

├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤

│Четвертый        │100х100х100, цилиндры:  ди-│       -     │     3     │

│                 │аметр 70, высота 70        │             │           │

├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤

│Пятый            │100х100х100 или 150х150х150│       3     │     3     │

├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────┤

│    Примечание - Для бетона гидротехнических сооружений,  испытываемого│

│по первому методу,  допускается применять образцы  размером 200х200х200│

│мм.                                                                    │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.9. Образцы для испытания должны быть без внешних дефектов, средняя плотность которых не отличается от минимальной более чем на 50 кг/м3.

4.10. Массу образцов определяют с погрешностью не более 0,1%.

4.11. Контрольные образцы бетона перед испытанием на прочность, а основные образцы перед замораживанием насыщают водой/раствором соли температурой (18 +-2)°С.

Для насыщения образцы погружают в жидкость на 1/3 их высоты на 24 ч, затем уровень жидкости повышают до 2/3 высоты образца и выдерживают в таком состоянии еще 24 ч, после чего образцы полностью погружают в жидкость на 48 ч таким образом, чтобы уровень жидкости был выше верхней грани образцов не менее чем на 20 мм.

4.12. Число циклов испытания основных образцов бетона в течение одних суток должно быть не менее одного.

4.13. Соотношение между числом циклов испытаний и маркой бетона по морозостойкости для методов, основанных на замораживании - оттаивании, принимают по таблице 3.

4.14. В промежуточный срок испытания контролируют состояние образцов: появление трещин, отколов, шелушение поверхности. При появлении указанных дефектов испытание прекращают, и в журнале испытаний делают запись о том, что бетон не соответствует требуемой марке по морозостойкости.

4.15. Время выдерживания при одновременном замораживании в морозильной камере образцов разных размеров принимают соответствующим наибольшим образцам.

4.16. В случае вынужденного перерыва в испытании образцы хранят на воздухе не более 5 сут. Перед продолжением испытания образцы вновь насыщают водой/раствором соли по 4.11.

При перерыве в испытании более 5 сут испытания возобновляют на новых сериях образцов.

4.17. Исходные данные и результаты испытаний контрольных и основных образцов бетона по первому - третьему методам заносят в журнал испытаний по форме, приведенной в приложении А.

Таблица 3

┌─────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Метод  │Вид бетона│Число  циклов замораживания -  оттаивания для бетона  марки по│

│испытания│          │морозостойкости                                               │

│         │          ├────┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤

│         │          │F25 │F35│F50│F75│F100│F150│F200│F300│F400│F500│F600│F800│F1000│

├─────────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Первый   │Все   виды│15* │25 │35 │50 │75  │100 │150 │200 │300 │400 │500 │600 │800  │

│         │бетонов,  │─── │───│───│───│─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │───  │

│         │кроме  бе-│25  │35 │50 │75 │100 │150 │200 │300 │400 │500 │600 │800 │1000 │

│         │тонов  до-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │рожных   и│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │аэродром- │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │ных покры-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │тий       │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├─────────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Второй   │Все   виды│ -  │ - │ - │ - │ -  │ 20 │ 30 │ 45 │ 75 │110 │150 │200 │300  │

│         │бетонов,  │    │   │───│───│─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │───  │

│         │кроме  бе-│    │   │8  │13 │ 20 │ 30 │ 45 │ 75 │110 │150 │200 │300 │450  │

│         │тонов  до-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │рожных   и│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │аэродром- │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │ных покры-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │тий и лег-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │кого бето-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │на      со│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │средней   │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │плотностью│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │менее     │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │          ├────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Третий   │D1500     │ -  │ - │ - │ 2 │  3 │  4 │  5 │  8 │ 12 │ 15 │ 19 │ 27 │ 35  │

├─────────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Второй   │Бетоны    │ -  │ - │35 │50 │ 75 │100 │150 │200 │300 │400 │500 │600 │800  │

│         │дорожных и│    │   │───│───│─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │───  │

│         │аэродром- │    │   │50 │75 │100 │150 │200 │300 │400 │500 │600 │800 │1000 │

│         │ных покры-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │тий       │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

│         │          ├────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Третий   │          │ -  │ - │ - │ - │  5 │ 10 │ 20 │ 37 │ 55 │ 80 │105 │155 │205  │

├─────────┴──────────┴────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┤

│*  Над    чертой    указано    число    циклов,    после   которого    производится│

│промежуточное испытание, под чертой - число циклов,  соответствующее  марке  бетона│

│по морозостойкости.                                                                │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение А

(рекомендуемое)

# Форма журнала испытания бетона на морозостойкость

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│       Исходные данные контрольных и основных образцов      │                       Результат испытания образцов                       │

│                                                            ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤

│                                                            │       контрольных      │                   основных                      │

│                                                            │                        ├─────────────────────────────────────────────────┤

│                                                            │                        │         после промежуточных испытаний           │

├───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────┼────────┬───────┬───────┼───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤

│   1   │    2  │   3  │   4  │   5  │   6  │    7   │   8   │    9   │   10  │   11  │   12  │   13   │   14  │   15   │   16  │   17  │

├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Дата   │Номер  │Размер│Дата  │Масса │Класс │Проект- │Подпись│Дата ис-│Проч-  │Средняя│Дата   │Масса   │Средняя│Дата    │Число  │Масса  │

│поступ-│партии │образ-│изго- │образ-│(мар- │ная мар-│лица,  │пытания │ность  │проч-  │начала │насыщен-│масса, │промежу-│проме- │образ- │

│ления  │(серии)│ца, мм│товле-│ца, г │ка)   │ка бето-│приняв-│        │на сжа-│ность, │испыта-│ного об-│г*     │точного │жуточ- │ца, г* │

│образ- │и  мар-│      │ния   │      │бетона│на    по│шего   │        │тие   в│МПа    │ния    │разца до│       │испыта- │ных    │       │

│цов    │кировка│      │      │      │по    │морозос-│образцы│        │насы-  │       │       │начала  │       │ния     │циклов │       │

│       │образ- │      │      │      │проч- │тойкос- │на  ис-│        │щенном │       │       │испыта- │       │        │       │       │

│       │цов    │      │      │      │ности │ти, цикл│пытание│        │состо- │       │       │ния,    │       │        │       │       │

│       │       │      │      │      │на    │        │       │        │янии,  │       │       │г*      │       │        │       │       │

│       │       │      │      │      │сжатие│        │       │        │МПа    │       │       │        │       │        │       │       │

└───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                    Результат испытания образцов                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                              основных                                                              │

├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           после промежуточных испытаний        │                             после итоговых испытаний                              │

├───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┼────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│   18  │   19  │    20  │   21  │   22  │   23  │    24  │    25  │    26  │   27  │   28  │    29  │   30  │   31  │   32  │   33  │

├───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Средняя│Умень- │Проч-   │Средняя│Измене-│Подпись│Дата    │Число   │Масса   │Средняя│Умень- │Проч-   │Средняя│Измене-│Заклю- │Подпись│

│масса, │шение  │ность на│проч-  │ние    │лица,  │итогово-│циклов с│образца,│масса, │шение  │ность на│проч-  │ние    │чение о│ответс-│

│г*     │средней│сжатие, │ность, │средней│прово- │го испы-│начала  │г*      │г*     │средней│сжатие, │ность, │средней│резуль-│твеного│

│       │массы, │МПа     │МПа    │проч-  │дившего│тания   │испыта- │        │       │массы, │МПа     │МПа    │проч-  │тате   │лица   │

│       │%*     │        │       │ности, │проме- │        │ния     │        │       │%*     │        │       │ности, │испыта-│       │

│       │       │        │       │%      │жуточ- │        │        │        │       │       │        │       │%      │ния    │       │

│       │       │        │       │       │ное ис-│        │        │        │       │       │        │       │       │бетона │       │

│       │       │        │       │       │пытание│        │        │        │       │       │        │       │       │       │       │

└───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Начальник   лаборатории _____________________ __________________________

(подпись)                 (ф.и.о.)

______________________________

* Графы используются только при испытании бетонов дорожных и аэродромных покрытий