# Межгосударственный стандарт ГОСТ 10060.4-95
"Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости"
(утв. постановлением Минстроя РФ от 5 марта 1996 г. N 18-17)

# Concretes. Structure-mechanical rapid method for the of frost-resistance

Дата введения 1 сентября 1996 г.

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Определения

4. Средства испытания и вспомогательные устройства

5. Порядок подготовки к проведению испытания

6. Порядок проведения испытаний

7. Правила обработки результатов испытания

8. Правила оформления результатов испытания

Приложение А. Методика определения удельной контракции цемента

Приложение Б. Показатели  шкалы  морозостойкости   тяжелого  и  легкого

бетонов

Приложение В. Пример ускоренного определения морозостойкости бетона

Приложение Г. Форма  журнала  ускоренного  определения  морозостойкости

бетона

# 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тяжелые и легкие бетоны на цементном вяжущем, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий, и устанавливает ускоренный структурно-механический (пятый) метод определения морозостойкости бетона при подборе и корректировке его состава лабораториями предприятий стройиндустрии.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия.

ГОСТ 5582-75 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытания.

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные, электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия.

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181.4-81 Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости.

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

# 3. Определения

В настоящем стандарте приняты термины и определения по ГОСТ 10060.0.

# 4. Средства испытания и вспомогательные устройства

4.1. Оборудование для изготовления, хранения и испытания бетонных образцов должно соответствовать требованиям ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570.

4.2. Морозильный шкаф, обеспечивающий достижение и поддержание температуры минус (18 +-2)°С.

4.3. Переносной контрактометр КД-07.

Примечание - Контрактометр изготавливает ГП "ВНИИФТРИ" (141570, Московская обл., ГП "ВНИИФТРИ", пос. Менделеево).

4.4. Электрошкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева до 105°С и автоматическое регулирование температуры с пределом допустимой погрешности +5°С.

4.5. Весы, имеющие предел допустимой погрешности взвешивания +-0,01 г.

4.6. Ванна для насыщения шести образцов.

4.7. Вода по ГОСТ 23732.

# 5. Порядок подготовки к проведению испытания

5.1. Для испытаний бетона на морозостойкость используют либо образцы-кубы, либо образцы-керны.

5.2. Перед изготовлением образцов определяют:

- водопоглощение щебня и песка по ГОСТ 8269 в течение 1 ч;

- водоотделение бетонной смеси по ГОСТ 10181.4 для случая, когда бетонную смесь уплотняют центрифугированием или вакуумированием.

5.3. Основные и контрольные образцы изготавливают и отбирают по 4.5 - 4.10 ГОСТ 10060.0.

5.4. Образцы-керны отбирают из конструкции и хранят по ГОСТ 28570.

5.5. Контрольные и основные образцы насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.

5.6. Перед испытанием образцов-кернов или образцов-кубов из бетона неизвестного состава один из них подвергают следующим испытаниям:

- определяют массу m_во керна (образца) после его насыщения, г;

- определяют объем V керна (образца), см3;

- раскалывают керн (образец) на куски объемом 20-30 см3 и определяют массу m_вi полученной пробы, г;

- кипятят пробу и течение 5 ч, охлаждают до температуры (20 +-2)°С, охлажденную воду сливают и определяют массу пробы m_ki, г,

- высушивают пробу в сушильном шкафу при температуре (105+-5) °С до постоянной массы m_ci.

5.7. Определяют капиллярно-открытую пористость П_i бетона в проектном возрасте, %:

а) для образцов из бетона с известным составом:

- для тяжелого бетона

W  - K  Дельта V' Ц

i    5         i  i

П  = ────────────────────                                      (1а)

i          10

- для бетона с пористыми заполнителями

W + V  - K  Дельта V' Ц

П     i   П    5         i  i

i = ────────────────────────                                  (1б)

10

где:

П     - капиллярно-открытая пористость материала, %;

i

W     - объем воды затворения в 1 л уплотненной смеси образца бетона

i      за вычетом водоотделения или водопоглощения заполнителями  в

процессе уплотнения, см3. Для заполнителей  из плотных пород

(гранит, базальт, кварц) водопоглощение принимают равным 1 %

их массы;

V     - объем  открытых  пор  пористых  заполнителей  (объем   воды,

П      поглощаемой пористыми заполнителями за 1 ч), см3;

ДельтаV' - удельная контракция применяемого цемента к сроку испытаний

i   материала на морозостойкость, см3/г. Значение Дельта  V'_i

определяют заранее по мере поступления цемента,  используя

методику, изложенную в приложении А;

К       - стехиометрический    коэффициент    контракции    цемента,

5        принимаемый по таблице 1;

Ц       - масса цемента в 1 л бетонной смеси, г.

i

Таблица 1

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│  Тип цемента   │  Значение коэффициента К_5 при различной плотности   │

│                │                       цемента                        │

│                ├───────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│                │ 2,85  │   2,9    │    3,0    │    3,1     │    3,2   │

├────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Алюминатный     │   -   │    -     │     -     │     -      │    4,1   │

├────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│БТЦ, ОБТЦ       │   -   │    -     │     -     │    4,7     │    4,6   │

├────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Портландцемент  │   -   │    -     │    5,2    │    5,1     │     -    │

├────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Пуццолановый    │  6,1  │   6,1    │    6,0    │    5,9     │     -    │

├────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ШПЦ             │  6,1  │   6,1    │    6,0    │    5,9     │     -    │

└────────────────┴───────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

б) для образцов из бетона с неизвестным составом

m   - m

ki    ci

П  = (─────────────── - Д) 100,                                  (2)

i    d  (m  /m)  х V

w   bi  b0

где

m  ,  m  , m  , m           - величины по 5.6;

ki    ci   bi   b0

d   - плотность воды при температуре (20 +-2)°С, принимают 1 г/см3;

w

Д   - коэффициент, отражающий  объем пор  в бетоне  керна, в котором

вода не переходит в лед  при замораживании до минус (18 +-2)°С

(определяют по таблице 2).

Таблица 2

┌───────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│Проектный класс│В10 (М150)│В15 (М200)│В22,5 (МЗОО)│В30 (М400)│В40 (М500)│В45 (М600)│

│(марка) бетона │          │          │            │          │          │          │

│по прочности на│          │          │            │          │          │          │

│    сжатие     │          │          │            │          │          │          │

├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Значение  коэф-│   0,02   │   0,03   │    0,04    │   0,05   │   0,06   │   0,07   │

│фициента Д     │          │          │            │          │          │          │

├───────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│Применение - Капиллярно-открытую пористостью  тощих бетонов  с большой  межзерновой│

│пустотностью    (изготовленных   из   жестких   бетонных   смесей  со  значительным│

│недоуплотнением) определяют по формуле (1а) или (1б).                              │

│В  этом  случае   в  указанных  формулах   вместо  W_i  вводят   W'_i, определяемую│

│по формуле                                                                         │

│                                                                                   │

│                                    m   - m                                        │

│                                     ki    ci                                      │

│                              W' =  ─────────── 1000.                              │

│                               i    d  (m  /m )                                    │

│                                     w   bi  В0                                    │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 6. Порядок проведения испытаний

6.1. Насыщенные водой контрольные образцы через 2 ч после извлечения из ванны испытывают на прочность при сжатии по ГОСТ 10180.

6.2. Основные образцы сразу после извлечения из ванны помещают в морозильный шкаф и подвергают однократному замораживанию в течение 5 ч при температуре минус (18+2)°С.

6.3. Основные образцы после извлечения из морозильного шкафа в замороженном состоянии незамедлительно испытывают на прочность при сжатии и вычисляют коэффициент повышения прочности бетона К_i

_  _

K  = R /R  ,                                                  (3)

i    0  k

где _  _

R ,R  - средние    арифметические    значения    прочности     бетона

0  k   соответственно в контрольных и основных образцах, МПа.

6.4. Из таблиц Б.1  и Б.2  приложения Б  для установленного значения

капиллярно-открытой    пористости     испытываемого    бетона     находят

соответствующие ей предельные значения  морозостойкости М_max и М_min,  a

также  коэффициентов  повышения  прочности  К_max  и К_min и рассчитывают

морозостойкость бетона M_i в циклах по формуле

(М    - М   )(К    - К )

max    min   max    i

M  = М    +  ─────────────────────────,                         (4)

i    min           К    - К

max    min

где

К    - фактический коэффициент повышения прочности бетона;

i

М    и М    - соответственно     максимальная     и      минимальная

max    min   морозостойкость бетона, цикл;

К    и К    - соответственно максимальный и минимальный коэффициенты

max    min   повышения прочности бетона.

6.5. Если значения коэффициента К_i для данной капиллярно-открытой пористости меньше коэффициента К_min, то морозостойкость M_i принимают равной М_max? а при К_i большем, чем К_max, морозостойкость принимают равной М_min.

# 7. Правила обработки разультатов испытания

7.1. Морозостойкость определяют по формуле

М = М  (1 - Дельта ),                                            (5)

i            0

где

_   _  2    _   _  2

Дельта  = кв.корень (SR / R ) + (SR / R )  + K  .                (6)

o   o       k   k      m

Коэффициент К_m для тяжелого бетона, цементно-песчаного раствора и легкого бетона принимают соответственно 0,004, 0,005, 0,006.

_    _

Значения средних квадратических отклонений SR_o, SR_k находят по формулам:

_                3        _  2

SR  = кв.корень Сумма(R  - R ) /6;                               (7)

o              i=1   oi   o

_                3        _  2

SR  = кв.корень Сумма(R  - R ) /6.                               (8)

k              i=1   ki   k

7.2. Марку бетона по морозостойкости устанавливают равной меньшему значению F (таблица 3 ГОСТ 10060.0), которое является ближайшим к значению М.

# 8. Правила оформления результатов испытания

Исходные данные и результаты определения морозостойкости бетона заносят в журнал по форме, приведенной в приложении Г.

Приложение А

(обязательное)

# Методика определения удельной контракции цемента

А.1. Общие положения

А.2. Норма погрешности

А.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы

А.4. Сущность метода

А.5. Условия проведения измерения

А.6. Устройство контрактометра

А.7. Подготовка к проведению измерения

А.8. Выполнение измерения

А.9. Определение удельной контракции цемента в возрасте 28 сут

# А.1. Общие положения

Методика распространяется на все виды цементов.

Методика устанавливает порядок измерения контракции цемента на контрактометре КД-07 и определения ее удельного значения в проектном возрасте 28 сут.

Контракция - уменьшение абсолютного объема цементного материала в результате гидратации цемента.

Удельная контракция - отношение контракции в заданный момент времени к массе гидратируемого цемента.

Указанную характеристику для применяемого цемента определяют один раз для каждой из поступающих партий цемента или при изменении вида добавок для бетонов.

# А.2. Норма погрешности

Методика обеспечивает измерение контракции с погрешностью не более +-1% объема при температуре (20 +-2)°С, а определение удельной контракции - с погрешностью +-2%.

# А.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы

1. Контрактометр КД-07.

2. Весы лабораторные с верхним пределом взвешивания не менее 1 кг, погрешностью взвешивания не более 10 мг.

3. Мерные цилиндры вместимостью 50 и 500 мл по ГОСТ 1770.

4. Виброплощадка лабораторная - характеристика по ГОСТ 10180.

5. Смазка - солидол, эмульсол, отработанное машинное масло.

6. Вода по ГОСТ 23732.

7. Чаша сферическая с мастерком для приготовления цементного теста по ГОСТ 310.3.

8. Термометр с диапазоном измерений (0-100)°С по ГОСТ 9871.

# А.4. Сущность метода

Определение контракции основано на измерении уровня столба воды в стеклянном капилляре, расположенном над цементным тестом, помещенным в герметизируемый сосуд.

Уровень измеряют при постоянной температуре в диапазоне (20-25) °С в течение 3 ч.

# А.5. Условия проведения измерения

Измерения выполняют при следующих параметрах окружающей среды:

температура воздуха, °С .................................... 15 - 30

относительная влажность, % ................................. 30 - 80

атмосферное давление, мм рт.ст.............................710 - 780

# А.6. Устройство контрактометра

Контрактометр (рисунок А.1) имеет сосуд 2, стакан 1, крышку 3 с капилляром 6 в защитной трубке 7 со шкалой, визир 8, заглушку капилляра 9, струбцину 4 и емкость 5.

Вместимость сосуда 2 и стакана 1 составляет соответственно 750 и 500 см3. Капилляр 6 со шкалой обеспечивает измерение контракции до 20 см3.

Цена деления шкалы капилляра:

10 мм эквивалентны 0,8 см3 контракции. Вместимость сосуда 9 - 10 л. Материал сосуда, стакана, крышки и струбцины - нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т-Н1 по ГОСТ 5582.

# Рисунок А.1

# А.7. Подготовка к проведению измерения

7.1. Внутренние стенки стакана контрактометра покрывают смазкой. В емкость термостатирования наливают 6 л воды температурой (20 +-2)°С.

7.2. Приготавливают испытываемое цементное тесто нормальной густоты объемом 500 см3.

7.3. Выкладывают цементное тесто в стакан контрактометра и уплотняют его на лабораторной виброплощадке.

7.4. Сосуд контрактометра устанавливают в емкость с водой и помещают в него стакан со смесью. Стакан поворачивают на 2-3 оборота. Затем сосуд под слоем воды закрывают крышкой.

При этом под водой с внутренней поверхности крышки удаляют пузырьки воздуха.

После герметизации сосуда контрактометр извлекают из емкости и дном сосуда постукивают 3-5 раз по поверхности стола для удаления оставшихся пузырьков воздуха.

7.5. В капилляр контрактометра доливают воду до отметки 0, и закрывают капилляр заглушкой.

7.6. Фиксируют время в момент доведения уровня воды в капилляре до отметки 0, а контрактометр устанавливают в емкость с водой.

Примечание - Суммарная (общая) длительность операций по 7.2 - 7.6 не должна превышать 10 мин.

# А.8. Выполнение измерения

8.1. Контракцию измеряют, отмечая по шкале уровень воды в капилляре, который округляют до 1 мм. Отсчет ведется от отметки 0. Полученный результат переводят в объем умножением на 0,8 см2.

8.2. Уровень отмечают через 3 ч. Перед отсчетом дном сосуда постукивают по столу аналогично 7.4.

8.3. По окончании измерения контрактометр извлекают из емкости с водой, воду выливают; контрактометр ставят обратно в емкость и разгерметизируют его; из сосуда извлекают стакан с материалом; встряхивая открытой частью стакана над сферической чашей, извлекают из него отвердевший материал; выливают остаток воды из сосуда контрактометра и емкости; протирают сосуд и стакан ветошью, покрывают смазкой внутренние стенки стакана; вновь собирают контрактометр и закрывают сосуд крышкой.

# А.9. Определение удельной контракции цемента в возрасте 28 сут

9.1. Удельную контракцию цемента в проектном возрасте 28 сут определяют по результатам ее измерения на контрактометре КД-07 за 3 ч при пересчете на 1000 г цемента, используя данные таблицы А.1.

Таблица А.1.

# Удельная контракция ДельтаV'_i цемента в проектном возрасте 28 сут

┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│Контракция │ Удельная  │Контракция │ Удельная  │Контракция │ Удельная  │

│ на 1000 г │контракция │ на 1000 г │контракция │ на 1000 г │контракция │

│цемента за │ДельтаV'_i,│цемента за │ДельтаV'_i,│цемента за │ДельтаV'_i,│

│ 3 ч, см3  │   см3/г   │ 3 ч, см3  │   см3/г   │ 3 ч, см3  │   см3/г   │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    5,0    │   0,051   │    4,0    │   0,043   │    3,0    │   0,034   │

│    4,9    │   0,051   │    3,9    │   0,042   │    2,9    │   0,033   │

│    4,8    │   0,050   │    3,8    │   0,041   │    2,8    │   0,032   │

│    4,7    │   0,049   │    3,7    │   0,040   │    2,7    │   0,031   │

│    4,6    │   0,048   │    3,6    │   0,039   │    2,6    │   0,030   │

│    4,5    │   0,047   │    3,5    │   0,038   │    2,5    │   0,029   │

│    4,4    │   0,047   │    3,4    │   0,037   │    2,4    │   0,028   │

│    4,3    │   0,046   │    3,3    │   0,036   │    2,3    │   0,027   │

│    4,2    │   0,045   │    3,2    │   0,035   │    2,2    │   0,026   │

│    4,1    │   0,044   │    3,1    │   0,034   │    2,1    │   0,025   │

└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

9.2. Значение контракции ДельтаV_1000 на 1000 г цемента за 3 ч находят по зависимости

ДельтаV

н.г

ДельтаV     = ─────────── 1000,

1000    Ц

н.г

где

ДельтаV     - контракция цемента за 3 ч в тесте нормальной  густоты,

н.г    помещенного в контрактометр, см3;

Ц           - масса цемента в тесте нормальной густоты,  помещенного

н.г          в сосуд контрактометра, г.

9.3. По данным о контракции ДельтаV_1000 из таблицы А.1 находят значение удельной контракции ДельтаV'_i, в возрасте 28 сут, которая практически не зависит от режима тепловой обработки бетона.

Приложение Б

(обязательное)

# Показатели шкалы морозостойкости тяжелого и легкого бетонов

Таблица Б.1.

# Показатели шкалы морозостойкости тяжелого бетона и цементно-песчаного 
раствора

┌─────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Капиллярно- │  Морозостойкость, цикл   │    Коэффициент повышения     │

│  открытая   │                          │  прочности при однократном   │

│ пористость  │                          │        замораживании         │

│    П_i, %   ├────────────┬─────────────┼────────────────┬─────────────┤

│             │   М_max    │    M_min    │     К_max      │    К_min    │

├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┤

│     0,5     │    863     │     863     │      1,00      │    1,00     │

│     1,0     │    625     │     625     │      1,01      │    1,01     │

│     1,5     │    573     │     558     │      1,04      │    1,02     │

│     2,0     │    534     │     505     │      1,08      │    1,03     │

│     2,5     │    503     │     465     │      1,13      │    1,03     │

│     3,0     │    475     │     433     │      1,17      │    1,04     │

│     3,5     │    453     │     403     │      1,21      │    1,04     │

│     4,0     │    430     │     378     │      1,26      │    1,05     │

│     4,5     │    413     │     353     │      1,30      │    1,06     │

│     5,0     │    398     │     330     │      1,35      │    1,06     │

│     5,5     │    380     │     309     │      1,39      │    1,07     │

│     6,0     │    365     │     295     │      1,44      │    1,08     │

│     6,5     │    351     │     290     │      1,48      │    1,09     │

│     7,0     │    338     │     253     │      1,53      │    1,09     │

│     7,5     │    328     │     235     │      1,57      │    1,10     │

│     8,0     │    315     │     215     │      1,61      │    1,11     │

│     8,5     │    300     │     200     │      1,66      │    1,11     │

│     9,0     │    295     │     185     │      1,70      │    1,11     │

│     9,5     │    289     │     170     │      1,74      │    1,12     │

│     10,0    │    280     │     158     │      1,78      │    1,12     │

│     10,5    │    273     │     143     │      1,80      │    1,13     │

│     11,0    │    265     │     130     │      1,84      │    1,13     │

│     11,5    │    258     │     120     │      1,86      │    1,13     │

│     12,0    │    253     │     108     │      1,89      │    1,14     │

│     12,5    │    245     │     98      │      1,91      │    1,14     │

│     13,0    │    240     │     88      │      1,94      │    1,15     │

│     13,5    │    235     │     80      │      1,96      │    1,15     │

│     14,0    │    230     │     73      │      1,98      │    1,16     │

│     14,5    │    223     │     65      │      1,99      │    1,16     │

│     15,0    │    220     │     59      │      2,03      │    1,16     │

│     15,5    │    216     │     53      │      2,03      │    1,17     │

│     16,0    │    213     │     47      │      2,04      │    1,18     │

│     16,5    │    210     │     43      │      2,05      │    1,18     │

│     17,0    │    208     │     41      │      2,06      │    1,18     │

│     17,5    │    207     │     40      │      2,07      │    1,18     │

│     18,0    │    204     │     33      │      2,08      │    1,18     │

│     18,5    │    203     │     30      │      2,09      │    1,19     │

│     19,0    │    202     │     28      │      2,09      │    1,19     │

│     19,5    │    201     │     26      │      2,10      │    1,19     │

│     20,0    │    201     │     23      │      2,11      │    1,19     │

│     20,5    │    201     │     22      │      2,11      │    1,19     │

│     21,0    │    201     │     20      │      2,13      │    1,20     │

│     21,5    │    200     │     20      │      2,13      │    1,20     │

│     22,0    │    200     │     18      │      2,13      │    1,20     │

│     22,5    │    200     │     18      │      2,14      │    1,21     │

│     23,0    │    200     │     16      │      2,14      │    1,21     │

│     23,5    │    200     │     15      │      2,14      │    1,21     │

│     24,0    │    200     │     15      │      2,14      │    1,21     │

│     24,5    │    200     │     15      │      2,14      │    1,21     │

│     25,0    │    200     │     15      │      2,14      │    1,21     │

└─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┘

Таблица Б.2.

# Показатели шкалы морозостойкости легкого бетона

┌─────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Капиллярно- │  Морозостойкость, цикл   │    Коэффициент повышения     │

│  открытая   │                          │  прочности при однократном   │

│ пористость  │                          │        замораживании         │

│   П_i, %    ├────────────┬─────────────┼────────────────┬─────────────┤

│             │   М_max    │    M_min    │     К_max      │    К_min    │

├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┤

│    16,5     │    165     │     88      │      2,06      │    1,10     │

│    17,0     │    159     │     80      │      2,09      │    1,10     │

│    17,5     │    153     │     73      │      2,11      │    1,11     │

│    18,0     │    147     │     64      │      2,15      │    1,11     │

│    18,5     │    141     │     55      │      2,16      │    1,11     │

│    19,0     │    135     │     50      │      2,18      │    1,12     │

│    19,5     │    130     │     44      │      2,19      │    1,12     │

│    20,0     │    125     │     38      │      2,20      │    1,12     │

│    20,5     │    120     │     33      │      2,21      │    1,12     │

│    21,0     │    118     │     29      │      2,22      │    1,12     │

│    21,5     │    113     │     25      │      2,22      │    1,12     │

│    22,0     │    110     │     21      │      2,23      │    1,13     │

│    22,5     │    108     │     18      │      2,23      │    1,13     │

│    23,0     │    105     │     16      │      2,23      │    1,13     │

│    23,5     │    103     │     15      │      2,23      │    1,13     │

│    24,0     │    102     │     15      │      2,23      │    1,13     │

│    24,5     │    101     │     14      │      2,24      │    1,13     │

│    25,0     │    100     │     13      │      2,24      │    1,14     │

└─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┘

Приложение В

(информационное)

# Пример ускоренного определения морозостойкости бетона

1. Исходные данные. Испытывают бетон следующего состава, кг/м3: цемент - 400, песок - 691, щебень - 1089, вода - 172. Для изготовления бетона использованы следующие материалы: цемент Воскресенского завода ПЦ-400, гамма = 3,1 т/м3; щебень гранитный месторождения "Кузнечное", М1400, фракции 5-25 мм; песок тучковский, М_кр = 2,0. Изготовлено 6 образцов-кубов бетона размером 100х100х100 мм. Бетон подвергнут тепловлажностной обработке.

Удельная контракция цемента в возрасте 28 сут согласно приложению А составила 0,037 см3/г или 0,037 л/кг. Суммарное водопоглощение заполнителей согласно 5.7 принято равным 1% их массы.

2. Требуется определить морозостойкость бетона в проектном возрасте 28 сут.

3. Образцы подвергают водонасыщению по ГОСТ 10060.0.

4. Определяют показатели морозостойкости.

4.1. Для расчета капиллярно-открытой пористости по формуле (1а) принимаем: удельная контракция-0,037 л/кг; К_5 = 5,1 (по таблице 1); вода W_i = 172 - 1780 х 0,01 = 154,2 л; объем открытых пор заполнителей V = 0.

4.2. Вычисляют капиллярно-открытую пористость бетона в возрасте 28 сут по формуле (1а)

152,2 - 5,1 х 0,037 х 400

П   = ───────────────────────── = 7,8%.

i              10

4.3. Определяют прочность бетона на сжатие после его водонасыщения по ГОСТ 10060.0 и однократного замораживания в контрольных R_ki и основных R_oi, образцах, МПа:

R   = 28,3; R   = 30,7; R   = 32,5;

k1          k2          k3

R   = 49,2; R   = 45,1; R   = 48,1.

o1          o2          o3

4.4. Вычисляют средние арифметические значения пределов прочности бетона в контрольных и основных образцах:

_    28,3 + 30,7 + 32,5

R  = ─────────────────── = 30,5 МПа;

k            3

_    40,2 + 45,1 + 48,1

R  = ─────────────────── = 44,5 МПа.

o           3

4.5. Вычисляют значение коэффициента повышения прочности бетона при однократном замораживании по формуле (3)

K  = 44,5/30,5 = 1,46.

i

4.6. Из таблицы Б.1 для П_i = 7,8% методом интерполяции находят: М_max = 320, М_min = 223, К_max = 1,59, К_min = 1,11 и с учетом К_i = 1,46 рассчитывают морозостойкость испытываемого бетона по формуле (4)

(320 -223)(1,59-1,46)

М  = 223 + ───────────────────── = 249 циклов.

i              1,59 - 1,11

4.7. Для окончательного представления результата ускоренного определения морозостойкости вычисляют:

- значения средних квадратических отклонений результатов испытаний на прочность контрольных и основных образцов бетона по формулам (7) и (8):

2                2                2

_             (28,3 - 30,5)  + (30,7 - 30,5)  + (32,5 - 30,5)

SR  = кв.корень─────────────────────────────────────────────── =

k                                    6

= 1,2 МПа,

2                2                2

_             (40,2 - 44,5)  + (45,1 - 44,5)  + (48,1 - 44,5)

SR  = кв.корень───────────────────────────────────────────────  =

o                                    6

= 2,3 МПа;

Дельта   -  значение    относительной    погрешности     определения

о     морозостойкости бетона по формуле (6)

1,2  2     2,3  2

Дельта  = кв.корень (────)   + (────)  + 0,004 = 0,09.

о              30,5       44,5

4.8. Окончательно морозостойкость бетона равна

М = 249 (1 - 0,09) = 227 циклов.

Испытанному бетону устанавливают марку по морозостойкости F200 (ближайшее к М меньшее значение F из таблицы 3 ГОСТ 10060.0).

Приложение Г

(обязательное)

# Форма журнала ускоренного определения морозостойкости бетона

┌──────────┬────────┬─────────────┬───────┬───────────────────────────────────┬────────┬────────┐

│Дата изго-│ Размер │Наименование,│ Дата  │ Показатели морозостойкости бетона │Морозос-│Марка по│

│ товления │образца,│расход добав-│опреде-├──────────┬──────┬────┬───┬────────┤тойкость│морозос-│

│          │   мм   │  ки, кг/м3  │ ления │Прочность │Дельта│П_i,│K_i│Дельта_о│М, цикл │тойкости│

│          │        │             │ моро- │ образца, │ V'_i,│ %  │   │        │        │   F    │

│          │        │             │зостой-│   МПа    │ см3  │    │   │        │        │        │

│          │        │             │ кости ├────┬─────┼──────┼────┼───┼────────┤        │        │

│          │        │             │       │_   │ _   │      │    │   │        │        │        │

│          │        │             │       │R_k │ R_o │      │    │   │        │        │        │

│          │        │             │       │    │     │      │    │   │        │        │        │

└──────────┴────────┴─────────────┴───────┴────┴─────┴──────┴────┴───┴────────┴────────┴────────┘

Начальник подразделения

(лаборатории)           ____________________ __________________________

(подпись)              (ф.и.о.)

Ответственное лицо,

проводившее испытание   ____________________ __________________________

(подпись)              (ф.и.о.)