# Государственный стандарт СССР ГОСТ 12586.1-83
"Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные.
Конструкция и размеры"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 31 октября 1983 г. N 298)

# Reinforced-concrete vibrohydropressed pressure pipes. Structure and dimensions

Дата введения 1 января 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные напорные раструбные трубы, изготовляемые из тяжелого бетона методом виброгидропрессования, и устанавливает конструкцию труб, а также арматурных и закладных изделий к ним.

2. Трубы должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 12586.0-83 и требованиям, изложенным в соответствующих пунктах настоящего стандарта.

3. Технические показатели труб приведены в табл. 1.

4. Армирование труб должно соответствовать указанному на черт. 1 и в табл. 2.

Армирование труб марки ТН80-I может производиться по двум вариантам: по первому варианту при изготовлении труб в четырехразъемных формах, по второму - в двухразъемных. Данные армирования для труб марки ТН80-I, приведенные на черт. 2 и в табл. 2, 4, 5, 7, по первому варианту указаны без скобок, по второму - в скобках.

Продольная напрягаемая арматура марок П1-П5 должна располагаться равномерно по окружности.

5. Спецификация арматурных изделий на одну трубу приведена в табл. 3, выборка стали - в табл. 4.

6. Форма и размеры арматурных каркасов должны соответствовать указанным на черт. 2 и 3 и приведенным в табл. 5 и 6.

Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие приведены в табл. 7.

7. Продольная арматура марок П1-П5 должна вырезаться отрезками, на концах которых после установки втулок высаживают головки. Заготовочная длина отрезков, размеры головок и набор втулок должны рассчитываться и приниматься в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85. В спецификации стали на одно арматурное изделие (табл. 7) приведена длина арматуры в теле бетона трубы.

Таблица 1

# Технические показатели труб

┌───────────┬────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┐

│  Диаметр  │ Марка трубы│  Класс бетона  │      Расход материалов      │

│ условного │            │по прочности на ├───────────┬─────────────────┤

│  прохода  │            │     сжатие     │ Бетон, м3 │    Сталь, кг    │

│трубы d, мм│            │                │           │                 │

├───────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│    500    │  ТН50-0    │      В40       │   0,53    │       70,8      │

│           │  TH50-I    │                │           │       61,3      │

│           │  TH50-II   │                │           │       44,7      │

│           ├────────────┼────────────────┤           │                 │

│           │  TH50-III  │      В30       │           │       44,7      │

├───────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│    600    │  TH60-0    │      В40       │   0,76    │       78,6      │

│           │  TH60-I    │                │           │       74,4      │

│           │  TH60-II   │                │           │       52,4      │

│           ├────────────┼────────────────┤           │                 │

│           │  TH60-III  │      В30       │           │       49,3      │

├───────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤

│    800    │  TH80-I    │      В40       │   0,99    │  106,6 (139,8)  │

│           │  TH80-II   │                │           │       92,7      │

│           │  TH80-III  │                │           │       67,2      │

├───────────┼────────────┤                ├───────────┼─────────────────┤

│   1000    │  TH100-I   │                │   1,42    │      186,5      │

│           │  TH100-II  │                │           │      158,3      │

│           │  TH100-III │                │           │      111,4      │

├───────────┼────────────┤                ├───────────┼─────────────────┤

│   1200    │  TH120-I   │                │   1,98    │      287,0      │

│           │  TH120-II  │                │           │      207,9      │

│           │  TH120-III │                │           │      146,1      │

├───────────┼────────────┤                ├───────────┼─────────────────┤

│   1400    │  TH140-I   │                │   2,66    │      441,2      │

│           │  TH140-II  │                │           │      308,2      │

│           │  TH140-III │                │           │      226,9      │

├───────────┼────────────┤                ├───────────┼─────────────────┤

│   1600    │  TH160-I   │                │   3,28    │      593,5      │

│           │  TH160-II  │                │           │      386,4      │

│           │  TH160-III │                │           │      285,7      │

└───────────┴────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────────┘

Примечание. Расход стали для труб марки ТН80-I приведен для двух вариантов армирования (п. 4): первый вариант указан без скобок, второй - в скобках.

"Черт. 1. Армирование труб"

Таблица 2

# Размеры труб

мм

┌─────────────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐

│ Марка трубы │       а1*       │        а2**        │       а3**       │

├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│  ТН50-0     │       17        │                    │                  │

│  TH50-I     │       16        │         32         │        19        │

│  TH50-II    │       17        │                    │                  │

│  TH50-III   │       17        │                    │                  │

├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│  ТН60-0     │       17        │                    │                  │

│  TH60-I     │       17        │         43         │        20        │

│  TH60-II    │       18        │                    │                  │

│  TH60-III   │       18        │                    │                  │

├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│  TH80-I     │     18(17)      │                    │                  │

│  TH80-II    │       18        │         39,5       │        22        │

│  TH80-III   │       19        │                    │                  │

├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│  ТН100-1    │       18        │                    │                  │

│  TH100-II   │       18        │         49,5       │        22        │

│  TH100-III  │       19        │                    │                  │

├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│  TH120-I    │       18        │                    │                  │

│  TH120-II   │       19        │         55         │        31        │

│  TH120-III  │       20        │                    │                  │

├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│  ТН140-1    │       18        │                    │                  │

│  TH140-II   │       18        │         64,5       │        28        │

│  ТН140-III  │       19        │                    │                  │

├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│  TH160-I    │       18        │                    │                  │

│  TH160-II   │       18        │         74         │        29        │

│  TH160-III  │       19        │                    │                  │

└─────────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘

──────────────────────────────

* Размеры указаны для проектного положения каркаса после опрессовки бетона трубы.

** Размеры a_2, а_3-справочные.

Таблица 3

# Спецификация арматурных изделий на одну трубу

┌────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ Марка трубы│            Каркас          │     Продольная арматура     │

│            ├──────────────┬─────────────┼──────────────┬──────────────┤

│            │    Марка     │  Количество │    Марка     │  Количество  │

├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  ТН50-0    │      К1      │             │              │              │

│  TH50-I    │      К2      │       1     │      П1      │      15      │

│  TH50-II   │      К3      │             │              │              │

│  TH50-III  │      К3      │             │              │              │

├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  ТН60-0    │      К4      │             │              │              │

│  TH60-I    │      К5      │       1     │      П1      │      14      │

│  TH60-II   │      К6      │             │              │              │

│  TH60-III  │      К6а     │             │              │              │

├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  TH80-I    │      К7      │             │              │              │

│  TH80-II   │      К8      │       1     │      П2      │      20      │

│  TH80-III  │      К9      │             │              │              │

├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  TH100-I   │      К10     │             │              │              │

│  TH100-II  │      К11     │       1     │      П2      │      24      │

│  ТН103-III │      К12     │             │              │              │

├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  TH120-I   │      К13     │             │              │      35      │

│  TH120-II  │      К14     │       1     │      П3      │      30      │

│  TH120-III │      К15     │             │              │      30      │

├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  ТН140-I   │      К16     │             │              │      44      │

│  TH140-II  │      К17     │       1     │      П4      │      40      │

│  TH140-III │      К18     │             │              │      40      │

├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  TH160-I   │      К19     │             │              │      54      │

│  TH160-II  │      К20     │       1     │      П5      │      50      │

│  ТН160-III │      К21     │             │              │      50      │

└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘

Таблица 4

# Выборка стали на одну трубу

кг

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐

│Марка трубы│                    Арматурная сталь по ГОСТ 7348-81                       │   Сталь   │   Всего  │

│           ├───────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ прокатная │          │

│           │Класс Вр-II│                     Класс B-II                    │   Итого   │    по     │          │

│           ├───────────┼───────────────────────────────────────┬───────────┤           │ГОСТ 503-81│          │

│           │  Диаметр  │               Диаметр, мм             │   Итого   │           │           │          │

│           │    5 мм   ├─────┬───────┬──────┬─────┬─────┬──────┤           │           ├───────────┤          │

│           │           │  3  │   4   │  5   │  6  │  7  │  8   │           │           │  Сечение  │          │

│           │           │     │       │      │     │     │      │           │           │20 х 0,7 мм│          │

├───────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│  ТН50-0   │   12,0    │  -  │  51,9 │  -   │  -  │  -  │  -   │   51,9    │    63,9   │    6,9    │    70,8  │

│  TH50-I   │           │  -  │  42,1 │  -   │  -  │  -  │  -   │   42,4    │    54,4   │           │    61,3  │

│  TH50-II  │           │25,8 │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │   25,8    │    37,8   │           │    44,7  │

│  TH50-III │           │25,8 │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │   25,8    │    37,8   │           │    44,7  │

├───────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│  ТН60-0   │   11,2    │  -  │  60,5 │  -   │  -  │  -  │  -   │   60,5    │    71,7   │    6,9    │    78,6  │

│  TH60-I   │           │  -  │  56,3 │  -   │  -  │  -  │  -   │   56,3    │    67,5   │           │    74,4  │

│  ТН60 II  │           │34,3 │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │   31,3    │    45,5   │           │    52,4  │

│  TH60-III │           │31,2 │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │   31,2    │    42,4   │           │    49,3  │

├───────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│  TH80-I   │   16,0    │  -  │  80,2 │  -   │  -  │  -  │  -   │   80,2    │    96,2   │   10,4    │   106,6  │

│           │           │     │(113,4)│      │     │     │      │ (113,4)   │  (129,4)  │           │  (139,8) │

│  ТП80-II  │   16,0    │  -  │  66,3 │  -   │  -  │  -  │  -   │   66,3    │    82,3   │           │    92,7  │

│  TH80-III │   16,0    │40,8 │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │   40,8    │    56,8   │           │    67,2  │

├───────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│  ТН100 I  │   19,2    │  -  │   -   │156,9 │  -  │  -  │  -   │  156,9    │   176,1   │   10,4    │   186,5  │

│  TH100-II │   19,2    │  -  │   -   │128,7 │  -  │  -  │  -   │  128,7    │   147,9   │   10,4    │   158,3  │

│  ТН100-III│   19,2    │  -  │  81,8 │  -   │  -  │  -  │  -   │   81,8    │   101,0   │   10,4    │   111,4  │

├───────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│  TH120-I  │   28,0    │  -  │   -   │  -   │245,2│  -  │  -   │  245,2    │   273,2   │   13,8    │   287,0  │

│  TH120-II │   24,0    │  -  │   -   │170,1 │  -  │  -  │  -   │  170,1    │   194,1   │   13,8    │   207,9  │

│  ТН120-III│   24,0    │  -  │ 108,3 │  -   │  -  │  -  │  -   │  108,3    │   132,3   │   13,8    │   146,1  │

├───────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│  ТН140-I  │   35,7    │  -  │   -   │  -   │  -  │391,7│  -   │  391,7    │   427,4   │   13,8    │   441,2  │

│  TН140-II │   32,4    │  -  │   -   │  -   │262,0│  -  │  -   │  262,0    │   294,4   │   13,8    │   308,2  │

│  TH140-III│   32,4    │  -  │   -   │180,7 │  -  │  -  │  -   │  180,7    │   213,1   │   13,8    │   226,9  │

├───────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│  TН160-I  │   43,8    │  -  │   -   │  -   │  -  │  -  │532,5 │  532,5    │   576,3   │   17,2    │   593,5  │

│  TH160-II │   40,5    │  -  │   -   │  -   │328,7│  -  │  -   │  328,7    │   369,2   │   17,2    │   386,4  │

│  TH160-III│   40,5    │  -  │   -   │228,0 │  -  │  -  │  -   │  228,0    │   268,5   │   17,2    │   285,7  │

└───────────┴───────────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘

"Черт. 2. Каркасы К1-К2"

"Черт. 3. Разделительные полосы поз. 22-29"

Таблица 5

# Размеры арматурных каркасов К1-К21

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│  Марка  │              Paзмеры в мм                       │   альфа   │

│ каркаса ├──────┬────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────────┤           │

│         │  d1  │   d2   │  l  │ l1  │  l2  │ d3  │   m    │           │

├─────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤

│  К1     │  569 │   753  │5145 │ 490 │ 4655 │  4  │   18   │    30°    │

│  К2     │      │        │     │     │      │  4  │   22   │           │

│  К3     │      │        │     │     │      │  3  │   20   │           │

├─────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤

│  К4     │  688 │   901  │5145 │ 570 │ 4575 │  4  │   18   │    30°    │

│  К5     │  688 │   901  │     │     │      │  4  │   20   │           │

│  К6(К6а)│  687 │   900  │     │     │      │  3  │ 18(20) │           │

├─────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤

│  К7(К7а)│  885 │  1109  │5155 │ 630 │ 4525 │4(5) │ 18(20) │    20°    │

│  К8     │  885 │  1109  │     │     │      │  4  │   22   │           │

│  К9     │  884 │  1108  │     │     │      │  3  │   20   │           │

├─────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤

│  К10    │ 1102 │  1340  │5155 │ 660 │ 4495 │  5  │   18   │    20°    │

│  К11    │ 1102 │  1340  │     │     │      │  5  │   22   │           │

│  К12    │ 1101 │  1339  │     │     │      │  4  │   22   │           │

├─────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤

│  К13    │ 1319 │  1597  │5155 │ 780 │ 4375 │  6  │   20   │    15°    │

│  К14    │ 1318 │  1596  │     │     │      │  5  │        │           │

│  К15    │ 1317 │  1595  │     │     │      │  4  │        │           │

├─────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤

│  К16    │ 1538 │  1846  │5185 │ 850 │ 4335 │  7  │   20   │    15°    │

│  К17    │ 1538 │  1846  │     │     │      │  6  │   22   │           │

│  К18    │ 1537 │  1845  │     │     │      │  5  │   22   │           │

├─────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤

│  К19    │ 1757 │  2085  │5185 │ 925 │ 4260 │  8  │   22   │    12°    │

│  К20    │ 1757 │  2085  │     │     │      │  6  │   20   │           │

│  К21    │ 1756 │  2084  │     │     │      │  5  │   20   │           │

└─────────┴──────┴────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────────┴───────────┘

Примечание. В таблице указаны заготовочные размеры диаметров каркасов. Размеры l, l_1, l_2 справочные.

Таблица 6

# Размеры разделительных полос

мм

┌─────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────┐

│       Позиция       │         S        │      h       │       b       │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│         22          │       18,02      │     3,5      │      9,5      │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│         23          │       20,03      │     3,5      │      9,5      │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│         24          │       22,03      │     4,5      │     11,5      │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│         25          │       18,02      │     4,5      │     11,5      │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│         26          │       20,03      │     5,0      │     13,3      │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│         27          │       22,03      │     5,0      │     13,3      │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│         28          │       20,03      │     5,5      │     17,0      │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│         29          │       22,03      │     6,5      │     19,0      │

└─────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Примечание. Размеры разделительных полос приведены минимальными. Максимальные размеры определяются конструкцией режущего инструмента и способом изготовления полос. Допускается поз. 22-24 изготовлять из полосы сечением 20 Х 0,7 мм.

8. Спиральная арматура поз. 1-21 арматурных каркасов марок К1-К21 должна быть непрерывной на всю длину.

Два витка спиральной арматуры с обоих концов каркаса и в месте перехода цилиндрической части в коническую должны располагаться вплотную друг к другу и связываться вязальной проволокой в 3-4 местах, а концы арматуры длиной 400-500 мм должны быть отогнуты под углом 130-150° (см. черт. 2) и прикреплены к виткам каркаса вязальной проволокой в 4-5 местах. Допускается вместо связывания крайних витков и отгиба концов арматуры выполнять крепление этих витков зажимами, указанными на черт. 4, в четырех местах у каждого конца каркаса.

Спецификация и выборка стали на один зажим приведены в табл. 8. При применении зажимов общий расход стали на одну трубу (табл. 1) должен быть увеличен на 0,9 кг.

9. При установке в трубах закладных изделий марки M1, предназначенных для защиты трубопроводов от электрокоррозии, независимо от способа крепления концов спиральной арматуры (п. 8) должны применяться два зажима. Закладное изделие M1 должно быть приварено к верхней пластине зажима (поз. 36) до установки его в форму. Пластины зажимов, предназначенные для установки закладного изделия M1, а также спиральная арматура в зоне крепления к ней закладного изделия должны быть тщательно очищены для обеспечения электрического контакта между ними.

Конструкция закладного изделия M1 и детали установки его в трубе приведены на черт. 5, а спецификация и выборка стали на одно закладное изделие M1 - в табл. 9.

При изготовлении труб с закладными изделиями M1 общий расход стали на одну трубу (табл. 1) должен быть увеличен на 0,37 кг.

Таблица 7

# Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

┌───────┬───────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────┐

│ Марка │Позиции│    Эскиз    │ Диаметр или │Длина, мм│ Коли-│ Общая │        Выборка стали        │

│изделия│       │   стержня   │ сечение, мм │         │чество│ длина,├─────────┬────────┬──────────┤

│       │       │             │             │         │      │   м   │ Диаметр │  Масса,│   Масса  │

│       │       │             │             │         │      │       │или сече-│    кг  │ изделия, │

│       │       │             │             │         │      │       │ ние, мм │        │    кг    │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К1     │    1  │      -      │     4BII    │ 529300  │   1  │ 529,3 │  4BII   │  51,9  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤   58,8   │

│       │   25  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  12  │  62,64│ 20 Х 0,7│   6,9  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К2     │    2  │      -      │      4      │ 432000  │   1  │ 432   │  4BII   │  42,4  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤   49,3   │

│       │   24  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  12  │  62,64│ 20 Х 0,7│   6,9  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К3     │    3  │      -      │     3BII    │ 469000  │   1  │ 469,0 │  3BII   │  25,8  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤   32,7   │

│       │   23  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  12  │  62,64│ 20 Х 0,7│   6,9  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К4     │    4  │      -      │     4BII    │ 617700  │   1  │ 617,7 │  4BII   │  60,5  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤   67,4   │

│       │   25  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │  52210  │  12  │  62,64│ 20 Х 0,7│   6,9  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К5     │    5  │      -      │      4      │ 576500  │   1  │ 576   │  4BII   │  56,3  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤   63,2   │

│       │   23  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  12  │  62,64│ 20 Х 0,7│   6,9  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К6(К6а)│    6  │      -      │      3      │ 623000  │   1  │ 623   │  3BII   │  34,3  │          │

│       │   (6а)│             │             │(566900) │      │(566,9)│         │ (31,2) │   41,2   │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  (38,1)  │

│       │ 22(23)│ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  12  │  62,64│ 20 Х 0,7│   6,9  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К7(К7а)│    7  │      -      │     4(5)    │ 818500  │   1  │ 818,5 │  4BII   │  80,2  │          │

│       │   (7а)│             │             │(736640) │      │(736,6)│ (5BII)  │(113,4) │   90,6   │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤ (123,8)  │

│       │ 25(26)│ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  18  │  93,96│ 20 Х 0,7│  10,4  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К8     │    8  │      -      │     4BII    │ 676400  │   1  │ 676,4 │  4BII   │  66,3  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤   76,7   │

│       │   24  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  18  │  93,96│ 20 Х 0,7│  10,4  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К9     │    9  │      -      │     3BII    │ 742700  │   1  │ 742,7 │  3BII   │  40,8  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤   51,2   │

│       │   23  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  18  │  93,96│ 20 Х 0,7│  10,4  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К10    │   10  │      -      │     5BII    │1018800  │   1  │1018,8 │  5BII   │ 156,9  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  167,3   │

│       │   25  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  18  │  93,96│ 20 Х 0,7│  10,4  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К11    │   11  │      -      │     5BII    │ 835600  │   1  │ 835,6 │  5BII   │ 128,7  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  139,1   │

│       │   27  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  18  │  93,96│ 20 Х 0,7│  10,4  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К12    │   12  │      -      │     4BII    │ 835600  │   1  │ 835,6 │  4BII   │  81,8  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤   92,2   │

│       │   24  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  18  │  93,96│ 20 Х 0,7│  10,4  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К13    │   13  │      -      │     6BII    │1104600  │   1  │1104,6 │  6BII   │ 245,2  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  259,0   │

│       │   26  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  24  │ 125,3 │ 20 Х 0,7│  13,8  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К14    │   14  │      -      │    5BII     │1104600  │   1  │1104,6 │   5BII  │ 170,1  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  183,9   │

│       │   26  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  24  │ 125,3 │ 20 Х 0,7│  13,8  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К15    │   15  │      -      │    4BII     │1104600  │   1  │1104,6 │   4BII  │ 108,3  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  122,1   │

│       │   23  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  24  │ 125,3 │ 20 Х 0,7│  13,6  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К16    │   16  │      -      │    7BII     │1297100  │   1  │1297,1 │   7BII  │ 391,7  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  405,5   │

│       │   28  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  24  │ 125,3 │ 20 Х 0,7│  13,8  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К17    │   17  │      -      │    6BII     │1180200  │   1  │1180,2 │   6BII  │ 262,0  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  275,8   │

│       │   27  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  24  │ 125,3 │ 20 Х 0,7│  13,8  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К18    │   18  │      -      │    5BII     │1173200  │   1  │1173,2 │   5BII  │ 180,7  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  194,5   │

│       │   27  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  24  │ 125,3 │ 20 Х 0,7│  13,8  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К19    │   19  │      -      │    8BII     │1348100  │   1  │1348,1 │   8BII  │ 532,5  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  549,7   │

│       │   29  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  30  │ 156,6 │ 20 Х 0,7│  17,2  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К20    │   20  │      -      │    6BII     │1480600  │   1  │1480,6 │   6BII  │ 328,7  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  345,9   │

│       │   26  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  30  │ 156,6 │ 20 Х 0,7│  17,2  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│К21    │   21  │      -      │    5BII     │1480600  │   1  │1480,6 │   5BII  │ 228,0  │          │

│       ├───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┤  245,2   │

│       │   26  │ См. черт. 3 │    20 Х 0,7 │   5220  │  30  │ 156,6 │ 20 Х 0,7│  17,2  │          │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│П1     │   31  │      -      │    5BpII    │   5193  │   1  │   5,19│  5BpII  │   0,8  │    0,8   │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│П2     │   32  │      -      │    5BpII    │   5205  │   1  │   5,21│  5BpII  │   0,8  │    0,8   │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│П3     │   33  │      -      │    5BpII    │   5208  │   1  │   5,21│  5BpII  │   0,8  │    0,8   │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│П4     │   34  │      -      │    5BpII    │   5239  │   1  │   5,24│  5BpII  │   0,81 │    0,81  │

├───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┤

│П5     │   35  │      -      │    5BpII    │   5240  │   1  │   5,24│  5BpII  │   0,81 │    0,81  │

└───────┴───────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┘

"Черт. 4. Зажим"

Таблица 8

# Спецификация и выборка стали на один зажим

┌─────┬───────────┬─────────┬──────┬─────┬──────┬───────────────────────┐

│Пози-│   Эскиз   │ Диаметр │Длина,│Коли-│Общая │      Выборка стали    │

│ ция │           │или сече-│  мм  │чест-│длина,├─────────┬─────┬───────┤

│     │           │ ние, мм │      │ во  │  м   │ Диаметр │ Мас-│ Масса │

│     │           │         │      │     │      │или сече-│ са, │ изде- │

│     │           │         │      │     │      │ ние, мм │  кг │лия, кг│

├─────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤

│  36 │См. черт. 4│  25 Х 5 │  50  │  2  │ 0,1  │  25 Х 5 │ 0,1 │       │

├─────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤       │

│  37 │Болт  М5Х25│    -    │  -   │  2  │  -   │  Метизы │ 0,02│  0,12 │

│     │по     ГОСТ│         │      │     │      │         │     │       │

│     │7805-70    │         │      │     │      │         │     │       │

├─────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┴─────┤       │

│  38 │Гайка М5 по│    -    │  -   │  2  │  -   │               │       │

│     │ГОСТ       │         │      │     │      │               │       │

│     │5927-70    │         │      │     │      │               │       │

├─────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┤               │       │

│  39 │Шайба М5 по│    -    │  -   │  2  │  -   │               │       │

│     │ГОСТ       │         │      │     │      │               │       │

│     │11371-78   │         │      │     │      │               │       │

└─────┴───────────┴─────────┴──────┴─────┴──────┴───────────────┴───────┘

"Черт. 5. Закладное изделие М1"

Таблица 9

# Спецификация и выборка стали на одно закладное изделие

┌───────┬─────────────────────────┬──────────┬──────┬──────────┬───────┬───────────────────────────┐

│Позиция│         Эскиз           │ Диаметр  │Длина,│Количество│ Общая │       Выборка стали       │

│       │                         │или сече- │  мм  │          │длина, ├─────────┬───────┬─────────┤

│       │                         │ ние, мм  │      │          │   м   │ Диаметр │Масса, │  Масса  │

│       │                         │          │      │          │       │или сече-│  кг   │изделия, │

│       │                         │          │      │          │       │ ние, мм │       │   кг    │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│   40  │            _            │   4Вр1   │ 450  │    1     │ 0,45  │  4Вр1   │ 0,044 │  0,064  │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│   41  │Гайка М16 по ГОСТ 5916-70│    -     │  -   │    1     │   -   │  Гайка  │ 0,02  │  0,04   │

└───────┴─────────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘

Примечание. Поз. 40 допускается изготовлять из проволоки класса. B-I.

3-9. (Измененная редакция, Изм. N 1).