# Межгосударственный стандарт ГОСТ 9128-97
"Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия"
(введен в действие постановлением Госстроя РФ от 29 апреля 1998 г. N 18-41)
(с изменениями от 4 декабря 2000 г., 11 июня 2002 г.)

# Asphaltic concrete mixtures for roads and aerodromes and asphaltic concrete. Specifications

Дата введения 1 января 1999 г.

Взамен ГОСТ 9128-84

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Определения

4. Основные параметры и типы

5. Технические требования

6. Правила приемки

7. Методы контроля

8. Транспортирование и хранение

Приложение А. Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних

слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц

Приложение Б. Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних

слоев взлетно-посадочных  полос и  магистральных рулежных

дорожек аэродромов

Приложение В. Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних

слоев покрытий  прочих  рулежных  дорожек,  мест  стоянок

и перронов аэродромов

Приложение Г. Содержание битума в смесях

Приложение Д. Нормативные ссылки

# 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на асфальтобетонные смеси и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий в соответствии с действующими строительными нормами. Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог, городских улиц и аэродромов приведена в приложениях А, Б и В.

Требования, изложенные в 5.2-5.4, 5.6, 5.7, 5.9-5.15, разделах 4, 6 и 7, являются обязательными.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на стандарты, приведенные в приложении Д.

# 3. Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Асфальтобетонная смесь - рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня (гравия) и песка с минеральным порошком или без него) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.

Асфальтобетон - уплотненная асфальтобетонная смесь.

# 4. Основные параметры и типы

4.1 Асфальтобетонные смеси (далее - смеси) и асфальтобетоны в зависимости от вида минеральной составляющей подразделяют на щебеночные, гравийные и песчаные.

4.2 Смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке подразделяют на:

горячие, приготавливаемые с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 120°С;

холодные, приготавливаемые с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 5°С.

4.3 Горячие смеси и асфальтобетоны в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен подразделяют на:

крупнозернистые с размером зерен до 40 мм;

мелкозернистые  "    "       "   до 20 мм;

песчаные        "    "       "   до  5 мм.

Холодные смеси подразделяют на мелкозернистые и песчаные.

4.4 Асфальтобетоны из горячих смесей в зависимости от величины остаточной пористости подразделяют на виды:

высокоплотные  с остаточной пористостью от   1,0 до  2,5%;

плотные        "     "          "       св.  2,5 до  5,0%;

пористые       "     "          "       св.  5,0 до 10,0%;

высокопористые "     "          "       св. 10,0 до 18,0%.

Асфальтобетоны из холодных смесей должны иметь остаточную пористость свыше 6,0 до 10,0%.

4.5 Щебеночные и гравийные горячие смеси и плотные асфальтобетоны в зависимости от содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы:

А с содержанием щебня св. 50 до 60%;

Б "     "         "   св. 40 до 50%;

В "     "         "   св. 30 до 40%.

Щебеночные и гравийные холодные смеси и соответствующие им асфальтобетоны в зависимости от содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы Бх и Вх.

Горячие и холодные песчаные смеси и соответствующие им асфальтобетоны в зависимости от вида песка подразделяют на типы:

Г и Гх - на песках из отсевов дробления, а также на их смесях с природным песком при содержании последнего не более 30% по массе;

Д и Дх - на природных песках или смесях природных песков с отсевами дробления при содержании последних менее 70% по массе.

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, пункт 4.5 настоящего ГОСТ дополнен новым абзацем

Высокоплотные горячие смеси и соответствующие им асфальтобетоны содержат щебень свыше 50 до 70%.

4.6 Смеси и асфальтобетоны в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов подразделяют на марки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Вид и тип смесей и асфальтобетонов │               Марки               │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Горячие:                           │                                   │

│высокоплотные                      │                 I                 │

│плотные типов:                     │                                   │

│А                                  │               I, II               │

│Б, Г                               │             I, II, III            │

│В, Д                               │              II, III              │

│пористые и высокопористые          │               I, II               │

│Холодные типов:                    │                                   │

│Бх, Вх                             │               I, II               │

│Гх                                 │               I, II               │

│Дх                                 │                 II                │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

# 5. Технические требования

5.1 Смеси должны приготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке предприятием-изготовителем.

5.2 Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны соответствовать установленным в таблице 2 - для нижних слоев покрытий и оснований; в таблице 3 - для верхних слоев покрытий.

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, таблица 2 настоящего ГОСТ изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

в процентах по массе

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Вид и тип   │                                 Размер зерен, мм, мельче:                                  │

│   смесей и   ├─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│асфальтобето- │   40    │  20   │   15    │  10   │    5    │   2,5   │ 1,25  │ 0,63  │0,315 │ 0,16 │0,071 │

│     нов      │         │       │         │       │         │         │       │       │      │      │      │

├──────────────┼─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│Плотные типов:│                                Непрерывные зерновые составы                                │

├──────────────┼─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│      А       │ 90-100* │ 66-90 │  56-70  │ 48-62 │ 40-50*  │  26-38  │ 17-28 │12-20* │ 9-15 │ 6-11 │4-10* │

├──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│      Б       │ 90-100* │ 76-90 │  68-80  │ 60-72 │ 50-60*  │  38-52  │ 28-39 │20-29* │14-22 │ 9-16 │6-12* │

├──────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│                                       Прерывистые зерновые составы                                        │

├──────────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│      А       │ 90-100* │ 66-90 │  56-70  │ 48-62 │ 40-50*  │  28-50  │ 22-50 │22-50* │14-28 │ 8-15 │4-10* │

├──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│      Б       │ 90-100* │ 76-90 │  68-80  │ 60-72 │ 50-60*  │  40-60  │ 34-60 │34-60* │20-40 │14-23 │6-12* │

├──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│  Пористые и  │ 90-100* │75-100 │ 64-100  │ 52-88 │ 40-60*  │  28-60  │ 16-60 │10-60* │ 8-37 │ 5-20 │ 2-8* │

│высокопористые│         │       │         │       │         │         │       │       │      │      │      │

│  щебеночные  │         │       │         │       │         │         │       │       │      │      │      │

├──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Высокопористые│    -    │   -   │    -    │   -   │ 90-100* │ 64-100  │41-100 │25-85* │17-72 │10-45 │4-10* │

│   песчаные   │         │       │         │       │         │         │       │       │      │      │      │

├──────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│* При приемосдаточных# испытаниях допускается определять зерновые составы  смесей  по  контрольным  ситам в│

│соответствии с данными, вьlеленными жирным шрифтом/                                                        │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, в таблицу 3 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

В процентах по массе

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Вид и тип   │                               Размер зерен, мм, мельче                               │

│смесей и   ас-├─────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

│фальтобетонов │   20    │    15    │    10    │   5   │  2,5  │  1,25 │  0,63 │  0,315│ 0,16 │  0,071│

├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│Горячие:      │         │          │          │       │       │       │       │       │      │       │

│высокоплотные │ 90-100  │  70-100  │  56-100  │ 35-50 │ 24-50 │ 18-50 │ 13-50 │ 12-50 │11-28 │ 10-16 │

│              │         │ (90-100) │ (90-100) │       │       │       │       │       │      │       │

│плотные типов:│         │          │          │       │       │       │       │       │      │       │

│              ├─────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┤

│              │                             Непрерывные зерновые составы                             │

│              ├─────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

│              │         │          │          │       │       │       │       │       │      │       │

│А             │ 90-100  │  75-100  │  62-100  │ 40-50 │ 28-38 │ 20-28 │ 14-20 │ 10-16 │ 6-12 │  4-10 │

│              │         │ (90-100) │ (90-100) │       │       │       │       │       │      │       │

│Б             │ 90-100  │  80-100  │  70-100  │ 50-60 │ 38-48 │ 28-37 │ 20-28 │ 14-22 │10-16 │  6-12 │

│В             │ 90-100  │  85-100  │  75-100  │ 60-70 │ 48-60 │ 37-50 │ 28-40 │ 20-30 │13-20 │  8-14 │

│Г             │   -     │    -     │    -     │ 80-100│ 65-82 │ 45-65 │ 30-50 │ 20-36 │15-25 │  8-16 │

│Д             │   -     │    -     │    -     │ 80-100│ 60-93 │ 45-85 │ 30-75 │ 20-55 │15-33 │ 10-16 │

│              ├─────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┤

│              │                             Прерывистые зерновые составы                             │

│              ├─────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

│      А       │ 90-100  │  75-100  │  62-100  │ 40-50 │ 28-50 │ 20-50 │ 20-50 │ 10-28 │ 6-18 │ 4-10  │

├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│      Б       │ 90-100  │  80-100  │  70-100  │ 50-60 │ 38-60 │ 28-60 │ 28-60 │ 14-34 │10-20 │ 6-12  │

│Холодные      │         │          │          │       │       │       │       │       │      │       │

│типов:        │         │          │          │       │       │       │       │       │      │       │

│Бх            │ 90-100  │  85-100  │  70-100  │ 50-60 │ 33-46 │ 21-38 │ 15-30 │ 10-22 │ 9-16 │  8-12 │

│Вх            │ 90-100  │  85-100  │  75-100  │ 60-70 │ 48-60 │ 38-50 │ 30-40 │ 23-32 │17-24 │ 12-17 │

│Гх и Дх       │   -     │    -     │    -     │ 80-100│ 62-82 │ 40-68 │ 25-55 │ 18-43 │14-30 │ 12-20 │

├──────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┤

│Примечания                                                                                           │

│1. В скобках указаны требования к зерновым составам  минеральной  части  асфальтобетонных  смесей при│

│ограничении проектной документацией крупности применяемого щебня                                     │

│2. При приемосдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по контрольным ситам│

│в соответствии с данными, выделенными жирным шрифтом                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, в таблицу 4 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование   │         Значение для асфальтобетонов марки          │

│   показателя    ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│                 │        I        │       II        │       III       │

│                 ├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│                 │            для дорожно-климатических зон            │

│                 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                 │  I  │ II, │IV, V│  I  │ II, │IV, V│  I  │ II, │IV, V│

│                 │     │ III │     │     │ III │     │     │ III │     │

├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Предел  прочности│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│при  сжатии   при│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│температуре 50°С,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│МПа,  не   менее,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│для              │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│асфальтобетонов: │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│высокоплотных    │ 1,0 │ 1,1 │ 1,2 │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │

│плотных типов:   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│А                │ 0,9 │ 1,0 │ 1,1 │ 0,8 │ 0,9 │ 1,0 │  -  │  -  │  -  │

│Б                │ 1,0 │ 1,2 │ 1,3 │ 0,9 │ 1,0 │ 1,2 │ 0,8 │ 0,9 │ 1,1 │

│В                │  -  │  -  │  -  │ 1,1 │ 1,2 │ 1,3 │ 1,0 │ 1,1 │ 1,2 │

│Г                │ 1,1 │ 1,3 │ 1,6 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4 │ 0,9 │ 1,0 │ 1,1 │

│Д                │  -  │  -  │  -  │ 1,1 │ 1,3 │ 1,5 │ 1,0 │ 1,1 │ 1,2 │

│Предел  прочности│ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,2 │ 2,2 │ 2,2 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │

│при  сжатии   при│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│температуре  20°С│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│для              │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│асфальтобетонов  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│всех типов,  МПа,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│не менее         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Предел  прочности│ 9,0 │11,0 │13,0 │10,0 │12,0 │13,0 │10,0 │12,0 │13,0 │

│при  сжатии   при│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│температуре   0°С│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│для              │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│асфальтобетонов  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│всех типов,  МПа,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│не более         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Водостойкость, не│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│менее:           │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│плотных          │ 0,95│ 0,90│ 0,85│ 0,90│ 0,85│ 0,80│ 0,85│ 0,75│ 0,70│

│асфальтобетонов  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│высокоплотных    │ 0,95│ 0,95│ 0,90│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │

│асфальтобетонов  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│плотных          │ 0,90│ 0,85│ 0,75│ 0,85│ 0,75│ 0,70│ 0,75│ 0,65│ 0,60│

│асфальтобетонов  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│при    длительном│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│водонасыщении    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│высокоплотных    │ 0,95│ 0,90│ 0,85│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │

│асфальтобетонов  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│при    длительном│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│водонасыщении    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Коэффициент      │ 0,86│ 0,87│ 0,89│ 0,86│ 0,87│ 0,89│     │     │     │

│внутреннего      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│трения, не менее,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│для асфальтобето-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│нов типов:       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│высокоплотных    │ 0,86│ 0,87│ 0,89│ 0,86│ 0,87│ 0,89│     │     │     │

│      А          │ 0,86│ 0,87│ 0,89│ 0,86│ 0,87│ 0,89│     │     │     │

│      Б          │ 0,80│ 0,81│ 0,83│ 0,80│ 0,81│ 0,83│ 0,79│ 0,80│ 0,81│

│      В          │     │     │     │ 0,74│ 0,76│ 0,78│ 0,73│ 0,75│ 0,77│

│      Г          │ 0,78│ 0,80│ 0,82│ 0,78│ 0,80│ 0,82│ 0,76│ 0,78│ 0,80│

│      Д          │     │     │     │ 0,64│ 0,65│ 0,70│ 0,62│ 0,64│ 0,66│

│Сцепление  при   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│сдвиге при       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│температуре 50°С,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│МПа, не менее для│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│асфальтобетонов  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│типов:           │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│высокоплотных    │ 0,25│ 0,27│ 0,30│     │     │     │     │     │     │

│      А          │ 0,23│ 0,25│ 0,26│ 0,22│ 0,24│ 0,25│     │     │     │

│      Б          │ 0,32│ 0,37│ 0,38│ 0,31│ 0,35│ 0,36│ 0,29│ 0,34│ 0,36│

│      В          │     │     │     │ 0,37│ 0,42│ 0,44│ 0,36│ 0,40│ 0,42│

│      Г          │ 0,34│ 0,37│ 0,38│ 0,33│ 0,36│ 0,37│ 0,32│ 0,35│ 0,36│

│      Д          │     │     │     │ 0,47│ 0,54│ 0,55│ 0,45│ 0,48│ 0,50│

│Предел прочности │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│при растяжении   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│при расколе  при │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│температуре  0°С │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│и скорости       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│деформирования   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│50 мм/мин для    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│асфальтобетонов  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│всех типов, Мпа: │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   не менее      │  3,0│ 3,5 │ 4,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,5 │ 2,0 │ 2,5 │ 3,0 │

│   не более      │  5,5│ 6,0 │ 6,5 │ 6,0 │ 6,5 │ 7,0 │ 6,5 │ 7,0 │ 7,5 │

├─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│Примечание - При  использовании  полимерно-битумных вяжущих допускается│

│снижать нормы к сцеплению при  сдвиге и пределу прочности на растяжение│

│при расколе на 20%.                                                    │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.3 Показатели физико-механических свойств высокоплотных и плотных асфальтобетонов из горячих смесей различных марок, применяемых в конкретных дорожно-климатических зонах, должны соответствовать указанным в таблице 4.

5.4 Водонасыщение высокоплотных и плотных асфальтобетонов из горячих смесей должно соответствовать указанному в таблице 5.

Таблица 5

В процентах по объему

┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│      Вид и тип       │                  Значение для                  │

│   асфальтобетонов    ├────────────────────────┬───────────────────────┤

│                      │образцов, отформованных │    вырубок и кернов   │

│                      │        из смеси        │   готового покрытия,  │

│                      │                        │         не более      │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Высокоплотные         │     От 1,0 до 2,5      │          3,0          │

│Плотные типов:        │                        │                       │

│А                     │      " 2,0 "  5,0      │          5,0          │

│Б, В и Г              │      " 1,5 "  4,0      │          4,5          │

│Д                     │      " 1,0 "  4,0      │          4,0          │

├──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤

│Примечание - Показатели водонасыщения  асфальтобетонов,   применяемых в│

│конкретных дорожно-климатических зонах, могут  уточняться  в  указанных│

│пределах в проектной документации на строительство                     │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.5 Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть, %, не более:

высокоплотных                                               16;

плотных типов:

А и Б                                                       19;

В, Г и Д                                                    22;

пористых                                                    23;

высокопористых щебеночных                                   24;

высокопористых песчаных                                     28.

5.6 Показатели физико-механических свойств пористых и высокопористых асфальтобетонов из горячих смесей должны соответствовать указанным в таблице 6.

5.7 Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов из холодных смесей различных марок должны соответствовать указанным в таблице 7.

Таблица 6

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│        Наименование показателя        │      Значение для марки       │

│                                       ├───────────────┬───────────────┤

│                                       │       I       │      II       │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Предел   прочности   при     сжатии при│      0,7      │      0,5      │

│температуре 50°С, МПа, не менее        │               │               │

│Водостойкость, не менее                │      0,7      │      0,6      │

│Водостойкость      при       длительном│               │               │

│водонасыщении, не менее                │      0,6      │      0,5      │

│Водонасыщение, % по объему, для:       │               │               │

│пористых асфальтобетонов               │Св. 5,0 до 10,0│Св. 5,0 до 10,0│

│высокопористых асфальтобетонов         │ " 10,0 "  18,0│ " 10,0 "  18,0│

├───────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, примечание к таблице 6 настоящего ГОСТ изложено в новой редакции

См. текст примечания в предыдущей редакции

│Примечания:

│1. Для крупнозернистых асфальтобетонов предел, прочности при сжатии при│

│   температуре 50°С и показатели водостойкости не нормируются.         │

│2. Значения  водонасыщения  пористых и  высокопористых  асфальтобетонов│

│   приведены  как  для  образцов,  отформованных  из  смеси,  так и для│

│   вырубок и кернов готового покрытия.                                 │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 7

┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│   Наименование показателя    │       Значение для марки и типа        │

│                              ├────────────────────┬───────────────────┤

│                              │         I          │        II         │

│                              ├──────────┬─────────┼─────────┬─────────┤

│                              │  Бх, Вх  │   Гх    │ Бх, Вх  │ Гх, Дх  │

├──────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Предел  прочности  при  сжатии│          │         │         │         │

│при температуре 20°С, МПа,  не│          │         │         │         │

│менее до прогрева:            │          │         │         │         │

│сухих                         │   1,5    │   1,7   │   1,0   │   1,2   │

│водонасыщенных                │   1,1    │   1,2   │   0,7   │   0,8   │

│после              длительного│          │         │         │         │

│водонасыщения                 │   0,8    │   0,9   │   0,5   │   0,6   │

│после прогрева:               │          │         │         │         │

│сухих                         │   1,8    │   2,0   │   1,3   │   1,5   │

│водонасыщенных                │   1,6    │   1,8   │   1,0   │   1,2   │

│после              длительного│          │         │         │         │

│водонасыщения                 │   1,3    │   1,5   │   0,8   │   0,9   │

└──────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

5.8 Пористость минеральной части асфальтобетонов из холодных смесей должна быть, %, не более, для типов:

Бх                                                          18;

Вх                                                          20;

Гх и Дх                                                     21.

5.9 Водонасыщение асфальтобетонов из холодных смесей должно быть от 5 до 9% по объему.

5.10 Слеживаемость холодных смесей, характеризуемая числом ударов по ГОСТ 12801, должна быть не более 10.

5.11 Температура горячих и холодных смесей при отгрузке потребителю и на склад в зависимости от показателей битумов должна соответствовать указанным в таблице 8.

Таблица 8

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вид смеси │ Температура смеси, °С, в зависимости от показателя битума  │

│          ├───────────────────────────────────────────┬────────────────┤

│          │глубины проникания иглы 0,1 мм при 25°С, мм│    условной    │

│          │                                           │  вязкости по   │

│          │                                           │ вискозиметру с │

│          │                                           │отверстием 5 мм │

│          │                                           │  при 60°С, с   │

│          ├───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┼───────┬────────┤

│          │ 40-60 │ 61-90 │91-130 │ 131-200 │ 201-300 │70-130 │131-200 │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤

│ Горячая  │От 150 │От 145 │От 140 │От   130 │От   120 │       │ От 110 │

│          │до 160 │до 155 │до 150 │до   140 │до   130 │       │ до 120 │

├──────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤

│ Холодная │       │       │       │         │         │ От 80 │ От 100 │

│          │       │       │       │         │         │до 100 │ до 120 │

├──────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┤

│Примечания                                                             │

│1. При  использовании  ПАВ  или  активированных  минеральных   порошков│

│допускается снижать температуру горячих смесей на 20°С                 │

│2.  Для   высокоплотных   асфальтобетонов    и       асфальтобетонов на│

│полимерно-битумных вяжущих допускается увеличивать температуру  готовых│

│смесей на 20°С, соблюдая при этом требования  ГОСТ 12.1.005  к  воздуху│

│рабочей зоны                                                           │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 4 декабря 2000 г. N 115 в п. 5.12 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.12 Смеси и асфальтобетоны в зависимости от значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов А_эфф в применяемых минеральных материалах используют при:

А_эфф до 740 Бк/кг - для строительства дорог и аэродромов без ограничений;

А_эфф св. 740 до 1500 Бк/кг - для строительства дорог вне населенных пунктов и зон перспективной застройки.

При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных выше.

5.13 Смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части.

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, в пункт 5.14 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.14 Смеси должны быть однородными. Однородность горячих смесей оценивают коэффициентом вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С, холодных смесей - коэффициентом вариации водонасыщения. Коэффициент вариации должен быть не более указанного в таблице 9.

Таблица 9

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│      Наименование показателя      │Значение коэффициента вариации для │

│                                   │           смесей марки            │

│                                   ├───────────┬───────────┬───────────┤

│                                   │     I     │    II     │    III    │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Предел  прочности  при  сжатии  при│   0,16    │   0,18    │   0,20    │

│температуре 50°С                   │           │           │           │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Водонасыщение                      │   0,15    │   0,15    │     -     │

└───────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

# 5.15 Требования к материалам

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, в пункт 5.15.1 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.15.1 Щебень из плотных горных пород и гравий, щебень из шлаков, входящие в состав смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии должно быть, % по массе, не более:

15 - для смесей типа А и высокоплотных;

25 - для смесей типов Б, Бх;

35 - для смесей типов В, Вх.

Гравийно-песчаные смеси по зерновому составу должны отвечать требованиям ГОСТ 23735, а гравий и песок, входящие в состав этих смесей, - ГОСТ 8267 и ГОСТ 8736 соответственно.

Для приготовления смесей и асфальтобетонов применяют щебень и гравий фракций от 5 до 10 мм, свыше 10 до 20 (15) мм, свыше 20 (15) до 40 мм, а также смеси указанных фракций.

Прочность и морозостойкость щебня и гравия для смесей и асфальтобетонов конкретных марок и типов должны соответствовать указанным в таблице 10.

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, в пункт 5.15.2 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.15.2 Песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736, при этом марка по прочности песка из отсевов дробления и содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания, для смесей и асфальтобетонов конкретных марок и типов должны соответствовать указанным в таблице 11, а общее содержание зерен менее 0,16 мм (в том числе пылевидных и глинистых частиц) в песке из отсевов дробления не нормируется.

Таблица 10

┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование   │                             Значение для смесей марки                              │

│   показателя    ├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┤

│                 │                I                 │                 II                  │   III     │

│                 ├─────────────┬───────────┬────────┼─────────────────┬───────────┬───────┼───────────┤

│                 │горячих типа │ холодных  │пористых│  горячих типа   │ холодных  │порис- │  горячих  │

│                 │             │   типа    │   и    │                 │   типа    │ тых и │   типа    │

│                 ├───────┬─────┼─────┬─────┤высоко- ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┤высоко-├─────┬─────┤

│                 │высоко-│  Б  │ Бх  │ Вх  │пористых│  А  │  Б  │  В  │ Бх  │ Вх  │порис- │  Б  │  В  │

│                 │плотный│     │     │     │        │     │     │     │     │     │  тых  │     │     │

│                 │   А   │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│Марка, не ниже:  │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│по дробимости:   │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│а) щебня       из│ 1200  │1200 │1000 │ 800 │  800   │1000 │1000 │ 800 │ 800 │ 600 │  600  │ 800 │ 600 │

│изверженных     и│       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│метаморфических  │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│горных пород     │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│б) щебня       из│ 1200  │1000 │ 800 │ 600 │  600   │1000 │ 800 │ 600 │ 600 │ 400 │  400  │ 600 │ 400 │

│осадочных  горных│       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│пород            │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│в) щебня       из│   -   │1200 │1000 │1000 │  800   │1200 │1000 │ 800 │ 800 │ 600 │  600  │ 800 │ 600 │

│металлургического│       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│шлака            │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│г) щебня       из│   -   │1000 │1000 │ 800 │  600   │1000 │ 800 │ 600 │ 800 │ 600 │  400  │ 600 │ 400 │

│гравия           │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│д) гравия        │   -   │  -  │  -  │  -  │   -    │  -  │  -  │ 600 │ 800 │ 600 │  400  │ 600 │ 400 │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│по истираемости: │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│а) щебня       из│   И1  │  И1 │  И2 │  И3 │Не норм.│  И2 │  И2 │  И3 │  И3 │  И4 │  Не   │  И3 │  И4 │

│изверженных     и│       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │ норм. │     │     │

│метаморфических  │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│горных пород     │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│б) щебня       из│   И1  │  И2 │  И2 │  И3 │ То же  │  И1 │  И2 │  И3 │  И3 │  И4 │ То же │  ИЗ │  И4 │

│осадочных  горных│       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│пород            │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│в) щебня       из│   -   │  И1 │  И1 │  И2 │   "    │  И1 │  И2 │  И3 │  И2 │  И3 │   "   │  И3 │  И4 │

│гравия  и  гравия│       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│по               │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│морозостойкости  │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│для  всех   видов│       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│щебня и гравия:  │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│а)            для│  F50  │ F50 │ F50 │ F50 │  F25   │ F50 │ F50 │ F25 │ F25 │ F25 │  F15  │ F25 │ F25 │

│дорожно-климати- │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│ческих зон I, II,│       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│III              │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

├─────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│б)            для│  F50  │ F50 │ F25 │ F25 │  F25   │ F50 │ F25 │ F15 │ F15 │ F15 │  F15  │ F15 │ F15 │

│дорожно-климати- │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

│ческих зон IV, V │       │     │     │     │        │     │     │     │     │     │       │     │     │

└─────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┘

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, в таблицу 11 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 11

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование  │     Значение  для смесей и асфальтобетонов марки     │

│   показателя   ├──────────────────────┬───────────────────┬───────────┤

│                │         I            │        II         │    III    │

│                ├──────────────┬───────┼───────────┬───────┼───────────┤

│                │  горячих и   │порис- │ горячих и │порис- │  горячих  │

│                │холодных типа │ тых и │ холодных  │ тых и │   типа    │

│                │              │высоко-│   типа    │высоко-│           │

│                ├───────┬──────┤порис- ├─────┬─────┤порис- ├─────┬─────┤

│                │ А, Б, │Г, Гх │  тых  │А, Б,│Г, Д,│  тых  │Б, В │Г, Д │

│                │ Бх, Вх│      │       │ Бх, │ Дх  │       │     │     │

│                │высоко-│      │       │В, Вх│     │       │     │     │

│                │плотных│      │       │     │     │       │     │     │

├────────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│Марка         по│800    │1000  │600    │600  │800  │400    │400  │600  │

│прочности  песка│       │      │       │     │     │       │     │     │

│из       отсевов│       │      │       │     │     │       │     │     │

│дробления горных│       │      │       │     │     │       │     │     │

│пород и гравия  │       │      │       │     │     │       │     │     │

│не менее        │       │      │       │     │     │       │     │     │

├────────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┤

│Содержание      │  0,5  │   0,5│  0,5  │  0,5│  0,5│  1,0  │  1,0│  1,0│

│глинистых       │       │      │       │     │     │       │     │     │

│частиц,         │       │      │       │     │     │       │     │     │

│определяемое    │       │      │       │     │     │       │     │     │

│методом         │       │      │       │     │     │       │     │     │

│набухания, %  по│       │      │       │     │     │       │     │     │

│массе, не более │       │      │       │     │     │       │     │     │

├────────────────┴───────┴──────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┤

│Примечание - Для смесей типа Г марки I необходимо использовать пески из│

│отсевов дробления изверженных горных пород по ГОСТ 8736  с  содержанием│

│зерен менее 0,16 мм не более 5,0% по массе.                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.15.3 Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен отвечать требованиям ГОСТ 16557* . Допускается применять в качестве минеральных порошков для пористого и высокопористого асфальтобетона, а также для плотного асфальтобетона II и III марок техногенные отходы промышленного производства (измельченные основные металлургические шлаки, золы-уноса, золошлаковые смеси, пыль-уноса цементных заводов и пр.), показатели свойств которых соответствуют указанным в таблице 12.

5.15.4 Требования к битумам

5.15.4.1 Для приготовления смесей применяют битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245 и жидкие по ГОСТ 11955, а также полимерно-битумные вяжущие и модифицированные битумы по технической документации, согласованной в установленном порядке.

Таблица 12*

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│      Наименование показателя      │           Значение для            │

│                                   ├───────────┬───────────┬───────────┤

│                                   │  молотых  │зол-уноса и│пыли-уноса │

│                                   │ основных  │измельчен- │ цементных │

│                                   │металлурги-│    ных    │  заводов  │

│                                   │  ческих   │золошлако- │           │

│                                   │  шлаков   │вых смесей │           │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Зерновой состав,  %  по   массе, не│           │           │           │

│менее:                             │           │           │           │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│мельче 1,25 мм                     │    95     │    95     │    95     │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│     " 0,315 мм                    │    80     │    80     │    80     │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│     " 0,071 мм                    │    60     │    60     │    60     │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Пористость, %, не более            │    40     │    45     │    45     │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Водостойкость  образцов  из   смеси│     0,7   │     0,6   │     0,8   │

│порошка с битумом, не менее        │           │           │           │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Показатель  битумоемкости,  г,   не│   100     │   100     │   100     │

│более                              │           │           │           │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Потери  при  прокаливании,     % по│    Не     │    20     │    Не     │

│массе, не более                    │нормируется│           │нормируется│

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Содержание  активных  CaO+MgO, % по│     3     │     3     │     3     │

│массе, не более                    │           │           │           │

├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Содержание          водорастворимых│     6     │     6     │     6     │

│соединений, % по массе, не более   │           │           │           │

└───────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

5.15.4.2 Область применения марок битумов приведена в приложениях А, Б и В.

Для холодных смесей марки I следует применять жидкие битумы класса СГ. Допускается применение битумов классов МГ и МГО при условии использования активированных минеральных порошков или предварительной обработки минеральных материалов смесью битума с поверхностно-активными веществами.

Для холодных смесей марки II следует применять жидкие битумы классов СГ, МГ и МГО.

Содержание битума в смесях и асфальтобетонах приведено в приложении Г.

# 6. Правила приемки

6.1 Приемку смесей производят партиями.

6.2 При приемке и отгрузке горячих смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемое на одной установке в течение смены, но не более 600 т.

6.3 При приемке холодных смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемое заводом в течение одной смены, но не более 200 т.

Если после приемки смесь помещают на склад, то допускается перемешивание ее с другой холодной смесью того же состава.

При отгрузке холодной смеси со склада в автомобили партией считают количество смеси одного состава, отгружаемое одному потребителю в течение суток.

При отгрузке холодной смеси со склада в железнодорожные или водные транспортные средства партией считают количество смеси одного состава, отгружаемое в один железнодорожный состав или в одну баржу.

6.4 Количество поставляемой смеси определяют по массе.

Смесь при отгрузке в вагоны или автомобили взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах. Массу холодной смеси, отгружаемой на суда, определяют по осадке судна.

6.5 Для проверки соответствия качества смесей требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

6.6 При приемосдаточных испытаниях смесей отбирают по ГОСТ 12801 одну объединенную пробу от партии и определяют: температуру отгружаемой смеси при выпуске из смесителя или накопительного бункера; зерновой состав минеральной части смеси; водонасыщение - для всех смесей; предел прочности при сжатии при температуре 50°С, 20°С и водостойкость - для горячих смесей; предел прочности при сжатии при температуре 20°С, в том числе в водонасыщенном состоянии, и слеживаемость (2-3 раза в смену) - для холодных смесей. Вышеуказанные показатели для холодных смесей определяют до прогрева.

6.7 При периодическом контроле качества смесей определяют пористость минеральной части; остаточную пористость; водостойкость при длительном водонасыщении; предел прочности при сжатии: при температуре 20°С после прогрева и после длительного водонасыщения для холодных смесей; при температуре 0°С - для горячих смесей; сцепление битума с минеральной частью смесей; сдвигоустойчивость и трещиностойкость при условии наличия этих показателей в проектной документации; однородность смесей.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в смесях и асфальтобетоне принимают по максимальной величине удельной эффективной активности естественных радионуклидов, содержащихся в применяемых минеральных материалах. Эти данные указывает в документе о качестве предприятие-поставщик.

В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов изготовитель силами специализированной лаборатории осуществляет входной контроль материалов в соответствии с ГОСТ 30108.

6.8 Периодический контроль осуществляют не реже одного раза в месяц, а также при каждом изменении материалов, применяемых при приготовлении смесей; однородность смесей, оцениваемую коэффициентом вариации по 5,14, рассчитывают ежемесячно.

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, пункт 6.8 настоящего ГОСТ дополнен абзацем следующего содержания:

Сдвигоустойчивость и трещиностойкость, при условии наличия этих показателей в проектной документации и договоре на поставку, определяют не реже одного раза в месяц при наличии оборудования у изготовителя или одного раза в два месяца при проведении испытаний в специализированных лабораториях, оснащенных необходимым оборудованием.

6.9 На каждую партию отгруженной смеси потребителю выдают документ о качестве, в котором указывают результаты приемосдаточных и периодических испытаний, в том числе:

- наименование изготовителя;

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес потребителя;

- вид, тип и марку смеси;

- массу смеси;

- срок хранения холодной смеси;

- водостойкость для горячих смесей;

- слеживаемость для холодных смесей;

- водонасыщение;

- водостойкость при длительном водонасыщении для горячих смесей;

- пределы прочности при сжатии:

при 20°С до прогрева и после прогрева для холодных смесей;

при 50°С и 0°С для горячих смесей;

- остаточную пористость и пористость минеральной части смеси;

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, в четырнадцатый абзац пункта 6.9 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст абзаца в предыдущей редакции

- сдвигоустойчивость и трещиностойкость при условии наличия этих показателей в проектной документации и договоре на поставку;

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

- обозначение настоящего стандарта.

При отгрузке смеси потребителю каждый автомобиль сопровождают транспортной документацией, в которой указывают:

- наименование предприятия-изготовителя;

- адрес и наименование потребителя;

- дату изготовления;

- время выпуска из смесителя;

- температуру отгружаемой смеси;

- тип и количество смеси.

6.10 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия асфальтобетонных смесей требованиям настоящего стандарта, соблюдая стандартные методы отбора проб, приготовления образцов и испытаний, указанные в ГОСТ 12801, применяя при этом следующий порядок отбора проб.

6.11 Для контрольных испытаний асфальтобетонных смесей, отгружаемых в автомобили, отбирают по 9 объединенных проб от каждой партии непосредственно из кузовов автомобилей. Для контрольных испытаний холодных асфальтобетонных смесей, отгружаемых в железнодорожные или водные транспортные средства, отбирают 9 проб из каждого вагона или баржи. Каждую пробу смеси отбирают из разных мест вагона или баржи.

Отобранные пробы не смешивают и испытывают сначала три пробы. При получении удовлетворительных результатов испытаний остальные пробы не испытывают. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы из трех проводят испытания остальных шести проб. В случае неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы из шести партию бракуют.

# 7. Методы контроля

7.1 Смеси испытывают по ГОСТ 12801.

7.2 Щебень и гравий из горных пород, щебень из шлаков черной и цветной металлургии испытывают по ГОСТ 8269.0 и ГОСТ 3344 соответственно.

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 4 декабря 2000 г. N 115 в п. 7.3 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.3 Песок природный и из отсевов дробления горных пород испытывают по ГОСТ 8735.

7.4 Минеральные порошки и порошковые отходы промышленного производства испытывают по ГОСТ 12784*. Содержание активных СаО + MgO определяют по ГОСТ 22688, потери при прокаливании - по ГОСТ 11022.

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, в пункт 7.5 настоящего ГОСТ внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.5 Битумы испытывают по ГОСТ 11501, ГОСТ 11503, ГОСТ 11504, ГОСТ 11505, ГОСТ 11506, ГОСТ 11507, ГОСТ 11508, ГОСТ 18180.

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 4 декабря 2000 г. N 115 раздел 7 настоящего ГОСТ дополнен пунктом 7.6

7.6. Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108.

# 8. Транспортирование и хранение

8.1 Смеси транспортируют к месту укладки автомобилями, сопровождая каждый автомобиль транспортной документацией.

8.2 При транспортировании холодных смесей железнодорожным или водным транспортом каждое транспортное средство, направляемое к потребителю, сопровождают документом о качестве.

осенне-зимний период - в закрытых складах или под навесом в штабелях.

Сроки хранения:

2 недели - для смесей, приготовленных с использованием битумов марок СГ 130/200, МГ 130/200 и МГО 130/200;

4 месяца - для смесей, приготовленных с использованием битумов марки СГ 70/130;

8 месяцев - для смесей, приготовленных с использованием битумов марок МГ 70/130 и МГО 70/130.

_____________________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52129

Приложение А

(рекомендуемое)

# Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев
покрытий автомобильных дорог и городских улиц

┌─────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Доро-│  Вид  │             Категория автомобильной дороги              │

│жно- │асфаль-├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┤

│кли- │тобето-│      I, II       │        III       │         IV        │

│мати-│  на   │                  │                  │                   │

│чес- │       ├─────┬────────────┼─────┬────────────┼─────┬─────────────┤

│кая  │       │марка│марка битума│марка│марка битума│марка│марка битума │

│зона │       │смеси│            │смеси│            │смеси│             │

├─────┼───────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼─────────────┤

│  I  │Плотный│  I  │БНД  90/130 │ II  │БНД  90/130 │ III │БНД  90/130  │

│     │и      │     │БНД 130/200 │     │БНД 130/200 │     │БНД 130/200  │

│     │высоко-│     │БНД 200/300 │     │БНД 200/300 │     │БНД 200/300  │

│     │плотный│     │            │     │СГ  130/200 │     │СГ  130/200  │

│     │       │     │            │     │МГ  130/200 │     │МГ  130/200  │

│     │       │     │            │     │МГО 130/200 │     │МГО 130/200  │

├─────┼───────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼─────────────┤

│ II, │Плотный│  I  │БНД  60/90  │ II  │БНД  60/90  │ III │БНД  60/90   │

│ III │и      │     │БНД  90/130 │     │БНД  90/130 │     │БНД  90/130  │

│     │высоко-│     │БНД 130/200 │     │БНД 130/200 │     │БНД 130/200  │

│     │плотный│     │БН   90/130 │     │БНД 200/300 │     │БНД 200/300  │

│     │       │     │            │     │БН   60/90  │     │БН   60/90   │

│     │       │     │            │     │БН   90/130 │     │БН   90/130  │

│     │       │     │            │     │БН  130/200 │     │БН  130/200  │

│     │       │     │            │     │БН  200/300 │     │БН  200/300  │

│     │       │     │            │     │            │     │СГ  130/200  │

│     │       │     │            │     │            │     │МГ  130/200  │

│     │       │     │            │     │            │     │МГО 130/200  │

│     ├───────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼─────────────┤

│     │Из     │  -  │     -      │  I  │СГ  70/130  │ II  │СГ   70/130  │

│     │холод- │     │            │     │СГ 130/200  │     │СГ  130/200  │

│     │ных    │     │            │     │            │     │МГ   70/130  │

│     │смесей │     │            │     │            │     │МГ  130/200  │

│     │       │     │            │     │            │     │МГО  70/130  │

│     │       │     │            │     │            │     │МГО 130/200  │

├─────┼───────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼─────────────┤

│IV, V│Плотный│  I  │БНД 40/60   │ II  │БНД 40/60   │ III │БНД  40/60   │

│     │       │     │БНД 60/90   │     │БНД 60/90   │     │БНД  60/90   │

│     │       │     │БН  40/60   │     │БНД 90/130  │     │БНД  90/130  │

│     │       │     │БН  60/90   │     │БН  40/60   │     │БН   40/60   │

│     │       │     │            │     │БН  60/90   │     │БН   60/90   │

│     │       │     │            │     │БН  90/130  │     │БН   90/130  │

│     ├───────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼─────────────┤

│     │Из     │  -  │     -      │  I  │СГ  70/130  │ II  │СГ   70/130  │

│     │холод- │     │            │     │СГ 130/200  │     │СГ  130/200  │

│     │ных    │     │            │     │            │     │МГ   70/130  │

│     │смесей │     │            │     │            │     │МГ  130/200  │

│     │       │     │            │     │            │     │МГО  70/130  │

│     │       │     │            │     │            │     │МГО 130/200  │

├─────┴───────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴─────┴─────────────┤

│Примечания                                                             │

│1. Для городских  скоростных  и  магистральных  улиц  и  дорог  следует│

│применять асфальтобетоны из смесей видов  и  марок,  рекомендуемых  для│

│дорог I и II  категорий;  для  дорог  промышленно-складских   районов -│

│рекомендуемых для дорог III категории; для остальных  улиц  и   дорог -│

│рекомендуемых для дорог IV категории.                                  │

│2. Битумы марок  БН  рекомендуется  применять  в  мягких  климатических│

│условиях,  характеризуемых  средними  температурами  самого   холодного│

│месяца года выше минус 10°С.                                           │

│3. Битум  марки   БН   40/60   должен    соответствовать    технической│

│документации, утвержденной в установленном порядке.                    │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение Б

(рекомендуемое)

# Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев
взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных
дорожек аэродромов

┌──────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│Дорож-│   Вид   │            Категория нормативной нагрузки            │

│но-   │асфальто-├──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│клима-│ бетона  │  в/к I, II, III  │       IV        │        V        │

│тичес-│         ├─────┬────────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤

│кая   │         │марка│марка битума│марка│   марка   │марка│   марка   │

│зона  │         │смеси│            │смеси│  битума   │смеси│  битума   │

├──────┼─────────┼─────┼────────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤

│  I   │Плотный и│  I  │БНД 90/130  │ II  │БНД 90/130 │ III │БНД 90/130 │

│      │высоко-  │     │            │     │           │     │           │

│      │плотный  │     │            │     │           │     │           │

├──────┼─────────┼─────┼────────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤

│ II,  │Плотный и│  I  │БНД 60/90   │ II  │БНД 60/90  │ III │БНД 60/90  │

│ III  │высоко-  │     │БН  60/90   │     │БН  60/90  │     │БН  60/90  │

│      │плотный  │     │            │     │           │     │           │

├──────┼─────────┼─────┼────────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤

│IV, V │Плотный  │  I  │БНД 40/60   │ II  │БНД 40/60  │ III │БНД 40/60  │

│      │         │     │БНД 60/90   │     │БНД 60/90  │     │БНД 60/90  │

│      │         │     │БН  40/60   │     │БН  40/60  │     │БН  40/60  │

│      │         │     │БН  60/90   │     │БН  60/90  │     │БН  60/90  │

├──────┴─────────┴─────┴────────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┤

│Примечания                                                             │

│1. Битумы марок  БН  рекомендуется  применять  в  мягких  климатических│

│условиях,  характеризуемых  средними  температурами  самого   холодного│

│месяца года выше минус 10°С                                            │

│2. Битум  марки  БН   40/60   должен   соответствовать      технической│

│документации, утвержденной в установленном порядке                     │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение В

(рекомендуемое)

# Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев
покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок
и перронов аэродромов

┌──────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Дорож-│Вид    │             Категория нормативной нагрузки             │

│но-   │асфаль-├─────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤

│клима-│тобето-│ в/к I, II, III  │        IV         │      V, VI       │

│тичес-│на     ├─────┬───────────┼─────┬─────────────┼─────┬────────────┤

│кая   │       │марка│   марка   │марка│марка битума │марка│марка битума│

│зона  │       │смеси│  битума   │смеси│             │смеси│            │

├──────┼───────┼─────┼───────────┼─────┼─────────────┼─────┼────────────┤

│  I   │Плотный│  I  │БНД 90/130 │ II  │БНД  90/130  │ III │БНД  90/130 │

│      │       │     │           │     │БНД 130/200  │     │БНД 130/200 │

├──────┼───────┼─────┼───────────┼─────┼─────────────┼─────┼────────────┤

│ II,  │Плотный│  I  │БНД 60/90  │ II  │БНД  60/90   │ III │БНД  60/90  │

│ III  │       │     │БНД 90/130 │     │БНД  90/130  │     │БНД  90/130 │

│      │       │     │БН  60/90  │     │БНД 130/200  │     │БНД 130/200 │

│      │       │     │БН  90/130 │     │БН   60/90   │     │БН   60/90  │

│      │       │     │           │     │БН   90/130  │     │БН   90/130 │

│      │       │     │           │     │             │     │БН  130/200 │

├──────┼───────┼─────┼───────────┼─────┼─────────────┼─────┼────────────┤

│IV, V │Плотный│  1  │БНД 40/60  │ II  │БНД  40/60   │ III │БНД  40/60  │

│      │       │     │БНД 60/90  │     │БНД  60/90   │     │БНД  60/90  │

│      │       │     │БН  40/60  │     │БНД  90/130  │     │БНД  90/130 │

│      │       │     │БН  60/90  │     │БН   40/60   │     │БН   40/60  │

│      │       │     │           │     │БН   60/90   │     │БН   60/90  │

│      │       │     │           │     │             │     │БН   90/130 │

├──────┴───────┴─────┴───────────┴─────┴─────────────┴─────┴────────────┤

│Примечания                                                             │

│1. Битумы марок  БН  рекомендуется  применять  в  мягких  климатических│

│условиях,  характеризуемых  средними  температурами  самого   холодного│

│месяца года выше минус 10°С                                            │

│2. Битум    марки   БН   40/60   должен   соответствовать   технической│

│документации, утвержденной в установленном порядке                     │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение Г

(рекомендуемое)

# Содержание битума в смесях

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│            Вид смесей             │   Содержание битума, % по массе   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1. Горячие:                        │                                   │

│высокоплотные                      │              4,0-6,0              │

│плотные типов:                     │                                   │

│А                                  │              4,5-6,0              │

│Б                                  │              5,0-6,5              │

│В                                  │              6,0-7,0              │

│Г и Д                              │              6,0-9,0              │

│пористые                           │              3,5-5,5              │

│высокопористые щебеночные          │              2,5-4,0              │

│высокопористые песчаные            │              4,0-6,0              │

│2. Холодные типов:                 │                                   │

│Бх                                 │              3,5-5,5              │

│Вх                                 │              4,0-6,0              │

│Гх и Дх                            │              4,5-6,5              │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Приложение Д

(справочное)

# Нормативные ссылки

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 11022-95*. Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности.

ГОСТ 11501-78. Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

ГОСТ 11503-74. Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.

ГОСТ 11504-73. Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов.

ГОСТ 11505-75. Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.

ГОСТ 11506-73. Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.

ГОСТ 11507-78. Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

ГОСТ 11955-82. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

ГОСТ 12784-78*. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний.

ГОСТ 12801-84. Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний.

Взамен ГОСТ 12801-84 постановлением Госстроя РФ от 24 ноября 1998 г. N 16 с 1 января 1999 г. введен в действие ГОСТ 12801-98

ГОСТ 16557-78*. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия.

ГОСТ 18659-81*. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

ГОСТ 22688-77*. Известь строительная. Методы испытаний.

ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

Изменением N 2, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 11 июня 2002 г. N 51, приложение Д настоящего ГОСТ дополнено следующими ссылками:

ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

______________________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия